行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：高強度混凝土耐磨及施工技術  頁數 27 含附件：口是口否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

台灣電力公司施工隊/徐造華/04-22873172

出國類別：口1考察口2進修口3研究口4實習口5口其他

出國期間：90/11/23～90/12/4              出國地區：美國

報告日期：91/1/25

分類/號目

關鍵詞：混凝土、耐磨性、高性能混凝土、矽灰混凝土、纖維混凝土

內容摘要：（二百至三百字）

台灣地區地勢陡峭，河川多短促湍急，加上集水區的濫墾及過度開發，使得每逢豪雨即發生土石崩坍，大量土石流入河川，使得河川水流中挾帶大量的砂石，造成本公司各類水工結構物面層的破壞，以致於必須經常投注大量經費進行補修維護，甚至於重建，不僅耗費人力及物力，更影響該結構物的使用功能與年限，因此有必要研擬因應對策。

早期水工結構物面層多以普通混凝土澆置，強度不高，容易受長期水流、泥砂及土石磨損及衝擊損壞。近期發展之高強度混凝土，已實際應用於本公司之水工結構物上，惟其成效不甚理想，且衍生許多施工上的問題（例如混凝土龜裂及過多氣泡）。究其原因，應為混凝土之抗拉強度偏低，每立方公尺水泥用量偏高、未添加卜作嵐材料及施工養護不容易掌控所致；因此建議本公司往後之耐磨混凝土可朝高強度纖維混凝土之方向加以研究，於配比設計時，添加適當纖維及卜作嵐材料（如飛灰及爐石粉），並注重養護時機與養護方式，以增加其抗拉強度並減少裂縫發生。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http//report.gsn.gov.tw）