目	 	     	錄

壹、目的

- 貳、日程表

- 參、考察內容與檢討

- 一、鋼捲查驗情形

(一)中貿公司

(二)正裕公司

(三)永大公司

(四)上久公司

- 二、查驗鋼捲本廠處理意見

三、拜訪不銹鋼下游客戶與品質討論

(一)康庄實業有限公司

(二)富強公司

(三)建興塑膠五金製品公司

- 肆、結論與建議事項

- 壹、目的

此次藉由處理客訴案件，順道拜訪中貿公司在杭州永康市唐先工業區及東莞之五金製品下游客戶，除瞭解本廠產品品質狀況外，另針對客戶產品的製作特性，目前所發生的成型問題，進行初步探討與意見交換，以便爾後本廠所供應之產品能滿足客戶的需求，進而能鞏固市場。

- 貳、日程表

| 日 期 | 預 定 行 程 | 任 務 |
| --- | --- | --- |
| 91年8月5日 (星期一) | 高雄 香港 上海 無錫 | 啟 程 |
| 91年8月6日 (星期二) | 無 無錫 杭州 | 處理中貿及正裕公司客訴案件 |
| 91年8月7日 (星期三) | 杭州 永康 杭州 | 處理中貿公司品質案件 |
| 91年8月8日 (星期四) | 杭州 深圳 | 處理中貿公司品質案件 |
| 91年8月9日 (星期五) | 深圳 廣州 | 處理永大公司客訴案件 |
| 91年8月10日 (星期六) | 廣州 佛山 | 處理上久公司客訴案件 |
| 91年8月11日 (星期日) | 廣州 佛山 香港 高雄 | 返 程 |

- 參、考察內容與檢討

- 一、鋼捲查驗情形

(一)中貿公司

1.U9036-C(0.41㎜/2B)

板面雙面散佈不規則多條細擦痕。

- (二)正裕公司

- 1.U7293-C(0.41㎜/2B):

板面外側200㎜處有全捲斷續性之襯紙皺摺所造成之印痕。

- 2.U7293-B(0.41㎜/2B)

鋼捲前端260米長板面有多條細刮痕。

- 3.U7284-C(0.41㎜/2B)

板面內側100㎜~400㎜間有襯紙皺摺所造成之印痕。

- (三)、永大公司

- 1.S9087-A(1.72㎜ /NO1)

板面中央有斷續之刮痕，製管後無法拋除。

- 2.U7168(1.72㎜/NO1)

鋼捲局部寬度縮減為1246㎜，導致製管損失共98.4公斤。

- (四)、上久公司

- 1.U8501(0.31㎜/2B):

板面外側100㎜~150㎜間散佈斷續之刮痕。

- 2.U9204-A(0.41㎜/2B)

板面外側0~300㎜間有斷續全捲性因襯紙皺摺所造成之印痕。

- 3.U6883-B(0.61㎜/2B)

板面內側50㎜~300㎜間有斷續全捲性因襯紙皺摺所造成之印痕。

- 4.U5388-B(0.51㎜/2B)

板面雙側0~300㎜有少許之裂縫，抽製五金製品後須二次拋砂才能   消除。

- 5.U7759-C(0.41㎜/BA)

切片後，板面橫方向片形呈S形。

- 6.U9136-C(0.31㎜/BA)

板面內側0~250㎜有輕微之工輥橫線。

- 7.U9615-A(0.31㎜/2B)

板面不定位有少許之裂縫，抽製五金製品後須二次拋砂才能消除。

- 8.U9619-B(0.31㎜/2B)

板面雙側1~200㎜有少許之裂縫，抽製五金製品後須二次拋砂才能   消除。

- 二、查驗鋼捲本廠處理意見

1.襯紙印痕主要為使用回收襯紙所造成，將請軋鋼組除生產時注意襯紙狀況外，並加強襯紙回收作業之管理，客戶之損失將酌予理賠。

2.髮裂縫問題為熱軋缺陷，將持續向中鋼公司反映，促請其努力改善，本廠將酌予補償客戶二次拋砂所增加之加工費。

3.鋼捲寬度縮減及板面刮痕均為生產中偶發之問題，將請APL注意生產之穩定性，以避免問題再度發生，客訴損失將酌予理賠。

- 三、拜訪不銹鋼下游客戶與品質討論

- (一)康庄實業有限公司

該公司位於杭州永康市唐先工業區，主要生產太陽能熱水器，產品行銷大陸各地區；每個月需求之不銹鋼數量304/2B約200~300噸，其中厚度0.31㎜用於熱水器之內層，較不注重表面，0.41㎜用於熱水器之外層，對表面品質的要求則相對較高。本廠目前供料品質穩定，頗獲客戶好評。

- (二)富強公司

位於杭州永康市五金製品專業區之經銷商，主要供應下游客戶抽製品之材料。抽製一些保溫杯蓋或廚房用具鍋、碗、杯之類之製品，厚度有304/2B 0.31㎜、0.37㎜、0.41㎜、及0.47㎜四種，另鋼捲自行分條焊管，供應下游客戶生產保溫瓶所需之半成品，料源大部份來自韓國仁川廠，少部份來自本廠與東盟，目前本廠有邊夾層剝片及邊料厚度較薄的問題。

- (三)建興塑膠五金製品公司

該公司位於東莞，主要生產各種五金及塑膠製品，公司頗具規模，員工共1700餘人，從研發、設計、製模、生產、包裝完全一貫作業，每月所需之不銹鋼數量為304/2B 500~700噸，厚度從0.31㎜~1.0㎜，料源主要來自日本新日鐵，少量由東盟供應，此次中貿公司試銷本廠料數量約200噸，目前尚未使用，取回韓國料及東盟料樣品化驗成份如附件。

- 肆、結論與建議事項

1.此次由無錫與杭州之大陸經銷商處所得到之資訊，本廠所供應產品雖偶有缺陷發生，但大致而言，品質穩定性較國內其他同業為佳，深獲客戶之肯定，惟須警惕的是，東盟公司與燁聯公司產品品質已逐漸趕上本廠。

2.由於太陽能熱水器內外殼所需之尺寸不同，為節省成本，內殼多採用1米寬之材料，故大陸客戶強烈希望本廠能供應1米寬之鋼捲，粗估每月需求量至少1000噸以上。本廠基於生產效率及成本考量，目前不接1米寬鋼捲訂單，爾後是否接單則建請業務單位考量。

3.由於大陸地區翻軋廠所生產之鋼捲已攻佔不少製管市場，因此目前本廠所生產之0.4㎜-1與0.5㎜-1之毛邊鋼捲，已為數不少轉售至抽製品用途，與本廠過去之觀念，認為毛邊鋼捲大都用來製管之情形已大為不同，因此生產時在表面品質及物性方面要特別重視，最好要在製程派工時做用途區分，因此，建請業務組接單時儘可能確認客戶最終用途，以利後續作業之安排。

4.毛邊鋼捲使用於抽製品用途，因邊夾層剝片太寬，或因邊料厚度差異較大而造成抽製時之頸縮現象，或製品拋光後板面有橘皮的困擾等等，均因客戶對本廠產品特性不夠瞭解所致，建議本廠應加強產品售後服務，與客戶間之品質討論或技術交流更應增加次數，以增進買賣雙方之互相瞭解，而能達到滿足客戶需求之目標。

- 行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別:洽公)

- 不銹鋼客訴處理與品質討論

- 服務機關: 唐榮鐵工廠股份有限公司不銹鋼廠

- 出國人員職稱: 工場主任

- 出國人員姓名: 劉志敏

- 出國地區: 大陸地區

- 出國時間: 91年8月5日~91年8月11日

- 報告日期: 91年9月6日