經濟部暨所屬機關因公出國人員報告書

（出國類別：專題研究）

報告書

| 出 國 人： | 服務機關：中油公司總公司 職務：總工程師、組長 姓名：范垂磻、黃啟照 |
| --- | --- |
| 出國地點： | 盧森堡 |
| 出國期間： | 91年8月25日至8月31日 |
| 報告日期： | 91年11月15日 |

出國報告書

- 目的

查驗碼頭用鋼板樁盧森堡生產廠商技術能力、製程品管及如期交貨事宜。

- 成員

本公司：范總工程師垂磻、黃組長啟照

淳品公司：許仲炘先生

- 時間：91年8月25日起至8月31日，共7天。

- 心得報告

本公司轉投合資公司淳品實業因興建「台北港儲運中心及碼頭工程」需要，購買盧森堡ARBED生產之鋼板樁。用於東四、五、六碼頭法線護岸及後線之錨錠，碼頭各150公尺長，共450公尺。

鋼板樁從冶鍊、熱軋、成型、樁榫及H型鋼之焊接等生產製造品質，對碼頭施工之成功率有極密切之關係。ARBED是國際知名生產鋼板樁公司，由於其技術能力佳、製程品管嚴謹，容易施工失敗率低，故廣為世界各國採用。

本案鋼板樁規格有七項，1153支，約3764公噸，主要是29米HZ775A-24雙H型鋼組焊成之鋼板樁，箱型組合具有高慣性距，強度高。其間組插具柔韌性之23米AZ-18鋼板樁，用於東四、五深13米之法線部分，其後線錨錠樁為18米AZ-36。東六深8米之法線部分亦為23米AZ-48、21米AZ-36，其後線錨錠樁為U型15米PU-20。

- 製造依據規範：EN 10248、EN 12063。

- 材質等級：鋼板樁（S390GP）、樁榫（S430GP）

- 化學成分要求：

| Steel Name | 化學成分 % max.（Ladle） |
| --- | --- |
|  | C | Mn | Si | P | S | N（＊） |
| S390GP | 0.24 | 1.60 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
| S430GP | 0.24 | 1.60 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 0.009 |
| ＊.N每增0.001%，P可增0.005%，但N不得超過0.012%。 |

- 物理試驗要求：

|  | Min.屈服強度ReH N/mm² | Min.抗張強度Rm N/mm² | Min.伸長率 % |
| --- | --- | --- | --- |
| S390GP | 390 | 490 | 20 |
| S430GP | 430 | 510 | 19 |

經查驗生產過程品質文件，化學成分分析及物理性質試驗都符合規範要求，現場抽測外觀尺寸、焊接目視檢查亦符合規範要求。

另至鋼板樁運出港口（比利時Antwerp）查看鋼板樁堆置排放及安排船期情況，結果皆在良好狀況下。

根據合約，本購案可分兩批交貨，首批10月底前，第二批則必須在11月中抵台。

於今，鋼板樁已於91.10.29全數一起運抵基隆港，並且於91.11.03轉運至八里台北港。鋼板樁運送當中相當順利，未發現有任何損傷。並且已於日前91.11.06點交給施工廠商保管準備施工。

由於至盧森堡ARBED公司工廠查驗品質，並面對面了解生產品質控管情形，研討技術及生管製程安排，促成廠商提早整批一次交貨，節省淳品公司第二趟轉運費約200萬元，而且及時將鋼板樁點交施工廠商時程控制相當完美。本次出國任務可謂不辱使命。

盧森堡ARBED工廠查驗29米HZ775A-24

盧森堡ARBED工廠查驗HZ775A-24尺寸量測

盧森堡ARBED工廠HZ775A-24厚度尺寸量測

比利時Antwerp港口AZ鋼板樁堆置場所

比利時Antwerp港口AZ鋼板樁堆置場所

比利時Antwerp港口AZ鋼板樁堆置場所

比利時Antwerp港口AZ鋼板樁堆置場所

比利時Antwerp港口HZ鋼板樁堆置場所

比利時Antwerp港口HZ鋼板樁堆置場所

比利時Antwerp港口HZ鋼板樁堆置場所