製表者: 何信杰                   製表日期： 93 年 01月 05 日

目錄

- 前言˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙第2頁

- 吸附分離裝置Parex製程簡介˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙第3頁

- 正常操作應注意事項˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙第5頁

- Uop Parex製程最近的發展˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙第9頁

- 與Uop公司問題討論重點˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙第12頁

- 結論˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙第13頁

一、前言

林園石化事業部共有三套Parex Process吸附分離裝置，是從二甲苯（Mix-Xylene）中分離出高純度（99.7%以上）的對二甲苯（Para-Xylene）產品，提供下游工廠製造PTA。

對二甲苯的最終使用如下圖表示

Parex Process吸附分離裝置的製程專利為美國UOP公司，利用Parex製程的固相吸附劑與液相解附劑的逆向接觸，分離出萃取油及萃餘油，再經由分餾，產製出年產數十萬噸的對二甲苯。

雖然Parex製程自民國66年引進石化事業部迄今已有二十餘年，其中並Revamping兩次並新建廠一次，因此不乏許多經驗豐富的同仁。但隨著吸附劑的進步以及產品品質更高的要求，Parex製程於1971年至今有以下的重要演進

1971 - Parex Process introduced with ADS-3 Adsorbent/Mixed DEB

1977 - ADS-3/D-1000 Parex商業化

1979 - ADS-7/D-1000 Parex商業化

1987 - 第一個高純度設計的製程運轉

1990 - ADS-27/D-1000 Parex商業化

1996 - Improved grids

- Improved bedlines(equalization/minimization)

- Improved circulation piping(minimization)

因此有必要與UOP公司技術專家進行操作技術研討，以提昇操作技術。

二、吸附分離裝置Parex製程簡介

Parex製程是使用吸附、解附及分餾來解決二甲苯中同分異構物（對二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、乙基苯）沸點相近，不易經由傳統分餾方式將其分離的困難。茲將其沸點列於下

Component                    Boiling Point,℉（℃）

Ethylbezene（乙基苯）          277（136）

para-Xylene（對二甲苯）        280（138）

meta-Xylene（間二甲苯）        282（139）

ortho-Xylene（鄰二甲苯）        291（144）

Uop的Parex製程是使用液相分子篩最為吸附劑，利用對對二甲苯選擇性大的結晶孔洞分子篩作為吸附劑，將對二甲苯自二甲苯中與其他同分異構物分離出來。其選擇性列於下
H2O >> Bz > pX/pMEB > pDEB > Tol > EB > oX/oDEB/oMEB > mX/mDEB/mMEB > NA

其中pX的選擇性大於EB約3倍。

由於分子篩是裝在吸附罐的固定床中，因此需要藉由旋轉閥及Monirex電腦控制系統來模擬固相吸附劑與液相解附劑的連續逆向流動。分子篩裝在吸附罐的固定床中的優點有

- 不會有設備衝蝕現象。

- 不會有吸附劑磨損現象。

- 不會有不均勻吸附劑流動問題。

- 不會有吸附效率降低問題。

但相對的，旋轉閥及Monirex電腦控制系統的流體指揮設備就更形重要了。利用精確的間隔時間，利用油壓步進的旋轉罰，改變兩個吸附罐的四個液體進入管線及三個液體流出管線，從一層吸附床向下移動至下一層，完全模擬了固相吸附劑與液相解附劑的連續逆向流動。

Parex製程另有分餾系統，如下說明

- 萃餘塔：將吸附罐分離出來的萃餘油再分離為解附劑及C8A兩股油料。
解附劑在塔底取出，其中所含之C8A必須小於50 wt ppm。
C8A經由側取取出作為異構化裝置的的進料，其中所含之解附劑必須小於100 wt ppm及水分小於50 wt ppm。

- 萃取塔：將吸附罐分離出來的萃取油再分離為解附劑及對二甲苯兩股油料。
解附劑在塔底取出，其中所含之C8A必須小於50 wt ppm。
對二甲苯油料由塔頂取出送到終餾塔以移除C7-，其中所含之解附劑必須小於100 wt ppm。

- 終餾塔：將對二甲苯中的輕成分取出，如甲苯等物質。

- 重蒸塔：將解附劑中的重成分（污染物）移除，主要為C11+。
重成分都被收集在塔底，當重成份高於90 wt%以上時，將塔底重油料泵出。
一般其進料為總使用流量的1%，亦即為吸附罐解附劑流量的1%。

三、正常操作應注意事項
為確保工廠能持續且合理的操作，以下監視的工作是必須的。

  - 工場的質量平衡。

    - 必須穩定的介於98% - 102%。

    - 成分平衡可以驗證化驗室的分析。

  - 監視Pumparound的on-line GC分析值。

    - 監視ZoneII中的EB變化，對於調整L2/A很有用。

    - 監視ZoneIV中的Mx及SATS，可以防止保護不純物穿透。

  - 定期作Pumparound的檢視。

    - 每3到6個月作一次。

    - 並繪製成Semilog圖。
如下圖所示

    - 對日後作troubleshooting及最適化很有幫助。

  - 監視吸附罐的壓降及各層吸附床壓降。

    - 吸附罐的壓降必須小心的查核。

    - 壓降若有變化必須立刻檢查。

    - 各層吸附床壓降必須定期查核。

    - 維護過濾器。

  - 正確的維護過濾器。

    - 過濾器壓差超過15 psi必須更換。

    - 每6個月更換。

  - 作水分平衡。

    - 以進料為基準的水含量通常為150 wt ppm，約為55 – 60 wt ppm總流量。

    - 注入水的功能為保持吸附劑最佳的操作狀態。

    - 萃取油及萃餘油中的水含量通常為50 – 70 wt ppm。

    - 通常進料及解附劑必須含水量很小。

    - 注水量的計算公式如下
Water（l/hr）= Total Flow to RV（MT/hr） 
x Target Moisture Level（wt.ppm）
/ Water Density（MT/m3） x 1000

    - 由萃餘塔及終餾塔水腳估計水的回收率，通常為80 - 90% 注入水量。

  - 檢查旋轉閥是否對正。

  - 分析吸附罐頂部成分。

    - 當Extract是取第1層、第12層、第13層、第24層時，同時在萃取油管線上取樣，即可比較是否為吸附罐頂部污染。

    - 若是查核RV是否有洩漏污染，則由RV至萃取層管線取樣，即可一虧究竟了。

  - 查核吸附分離部分的流量計（turbine vs. backup）。

  - 查核各塔槽覆蓋系統。

  - 查核進料及解附劑的污染物情況。

  - 如果製程發生問題，Trouble Shooting步驟可依下圖執行

四、Uop Parex製程最近的發展

- Rotary tight shut-off valves(RTSV)

- Dual pumparound/pusharound control valves

- Moisture analyzers

- Elimination of mixing drums

- New grid design

- Head flush out

- Bed Isolation Assembly

- Adsorbent Chamber Control System(ACCS)

其中除第2、4、8項外，石化事業部都已經使用。
第一項RTSV其優點是比較容易關緊，且其dead volume比閘閥小。
由於石化事業部的使用情形不是很好（有洩漏情形發生），而Uop的說法是這種RTSV需要的維護水平及嚴謹程度確實較高，其他國家的使用者也是抱怨連連。
第二項的pumparound/pusharound雙控制閥純粹是為此2控制閥維修時，仍可儘快使吸附罐運轉之用（因為吸附罐壓力控制閥無bypass也無法利用bypass控制壓力）。
第四項是將Parex製程中的萃取塔及萃餘塔進料混合槽由製程中刪除掉，因為Uop發現萃取塔及萃餘塔之進料有混合槽時，也是溫差控制永遠swing，取消後也沒有惡化的情況發生。
第七項Bed Isolation Assembly的使用後，吸附罐中的吸附劑不再會有經由grid間的間隙流到下一層bed情形發生，也就是不會發生以前上層的吸附劑往下層流，造成上層壓差變小、下層壓差變大。

第八項Adsorbent Chamber Control System(ACCS)是Uop認為最值得推薦的改善，其中Zone Transition Control（ZTC）是利用APC的策略來改善吸附罐Zone變換時的控制，其特性為

- 吸附罐Zone變換時，將Pumparound/Pusharound控制閥移動到固定開度。

- 控制閥變成手動狀態及其開度變化幾乎和RV步進同時間。

- 控制閥開度要開到什麼程度是由ACCS提供前次相同狀態下的開度。

- 能很快的將控制閥定位，避免控制閥受到控制器設定點的影響。

- 使用一組timers及gain constants來調整PA/PU控制器。

ZTC的好處有

- 吸附罐Zone變換時，流量可以很陡的變化。

- 最主要的優點是，Pumparound/Pusharound控制器不再需要調的很快，以符合流量很陡的變化。

- 因為以上的原因，故在吸附罐Zone沒有變換時，其製程會比較穩定。

最近新的ZTC功能是所謂Raffinate ZTC，其目的是改善萃餘油由改變吸附罐取出時（position 24->1 and position 12->13）所造成吸附罐壓力變化。

五、與Uop公司問題討論重點

  - Xylene Splitter新鮮進料若不經白土塔處理，有多少部分的溴指數值物質於Xylene Splitter塔槽底部移除 ?
Uop公司並無此方面的經驗，但60 – 70% 是合理的。如果新鮮進料溴指數高時，短期之內（1星期）應無妨。

  - 第一分離工場當Parex煉量達105% 及L2/A達0.75以上時，由於萃餘油流量太大而不能及時順暢送至萃餘塔，造成吸附罐於第4進料層、第5進料層、第6進料層時壓力居高不下，因此無法再提煉量，如何解決 ?
將萃餘塔進料混合槽bypass管線慢慢打開，以減少壓降。石化事業部並不是第一個有此問題的裝置，沙烏地阿拉伯曾有2座裝置有此問題，打開混合槽bypass管線後，問題解決。

  - 開爐時，有哪些手段來加速產品合格 ?
Bypass終餾塔、提高A/FA及L2/A（約0.05至0.1）皆可加速產品的合格。

六、結論

- 人員訓練方面：雖然石化事業部對Parex製程已經很熟悉，但Uop公司近年來仍做了不少改善，因此定期與Uop公司溝通聯繫並拿到最新的資料是有必要的。尤其最近幾年才接觸Parex製程的工程師，如果能有Uop公司有系統的訓練，包括Process Flow Scheme、Process Principles and Theory、Process Equipment and Controls、Process Variables and Calculations、Commissioning and Start-up、Normal Operations（Optimization及Troubleshooting）、Shutdown and Emergency Procedures等內容，才能增進工程師的專業技能與信心，日後才不會有人員斷層情形發生。

- 在Parex系統Troubleshooting Information and Tools方面：除了操作歷史資料、質量平衡及注入水平衡等三項工作我們持續有進行外，其他項目如Pumparound Survey、Extract Out Survey、Track Pressure Survey、Bed Pressure Drop Survey、Head Samples、Flowmeter comparisons等都甚少進行，如此對於Parex系統目前性能是否有變化會較難掌握。據Uop公司人員說法，其他國外公司會有專人負責這方面的工作。石化事業部3套吸附分離裝置，如果有專人負責這方面的工作，應是比較好的。

- 在旋轉閥的預防保養方面：目前石化事業部關於旋轉閥的預防保養可以說是完全闕如，都是故障發生後再檢修。以往旋轉閥發生之故障原因有機械軸封洩漏、rotor plate expasion bellow破裂、液壓油系統piston軸心O-ring老化…等等。應建立list to inspect，建立檢查判斷的程序，哪些零件使用多久、或是在什麼情況下應更換，應如何更換。Uop公司應有相關資料及經驗，可尋求協助，以使旋轉閥系統之保養維修系統化、制度化。

- Parex製程是一個精密的操作程序，每個環節都不可疏忽。而此次有機會與Uop公司Parex專家討論，本人獲益良多。希望日後能對操作改善及人員操作知識之傳遞有所幫助。

# Text boxes

PX

PTA

PET POLYMER

MEG

PET Fiber

PET Resin

PET Film

Textiles

Packings

Specialties