摘要：

Lubrizol公司俱有提供完整配方之能力，以及有試驗工場規模能力，本事業部希望與其合作，由滑脂工廠提供三種基本皂基滑脂，加入其獨特的添加劑配方技術，達到降低成本的目的。目前其利用此三種皂基滑脂，進行最適化滑脂配方摻配，初步所獲結果是：Lubrizol 5235多功能滑脂套裝添加劑，劑量4.0%，可使基本皂基滑脂提升滴點、水沖洗性、Timken極壓性、銅腐蝕性、針入度等滑脂重要性能，達到國光牌產品規範要求。

Lubrizol公司利用X-ray分析方法只用於測定添加劑中硫、氯含量；其餘金屬含量皆用ICP方法測定，由於數量多，用機械手臂以煤油稀釋待測樣品，可節省2~4個人力。另外FTIR測定添加劑中某些主山峰的高度，因而可算出添加劑中作用基含量比。

Battenfeld集團是北美最大的生產潤滑脂及潤滑油之公司，有兩座室內散裝滑脂灌裝設備(這是本事業部生產組滑脂工廠未有的設備)，油灌車有保溫設備，可直接裝載運送滑脂到客戶端。

本事業部生產組2002年一月曾向Battenfeld採購聚脲滑脂，發生產品中有小顆粒問題。其已提出一份 ISO 9001矯正及預防措施報告，內容是：因應付訂單日期，滑脂輾碎時間過短，造成有小顆粒(皂基)存在，補救措施為：延長輾碎時間，再經80mesh篩子過濾，增加產品清晰之外觀。