# 目               錄

內     容：

出國目的：	1

出國行程：	2

心得報告與問題討論：

與 SCJ 討論心得

一、SCJ 公司營運狀況。	4

二、未來業務接觸。	5

1.三碳烴氫化觸媒。	5

2.四碳烴氫化觸媒。	6

3.裂解汽油氫化觸媒。	6

與 NFK 討論心得

一、NFK 公司營運狀況。	7

二、未來業務接觸。	8

1. 利用NFK 公司高溫燃燒(HiTAC)理論，
檢視石化事業部燃燒爐效率	..	8

建議：1.建立工場、技術、廠商三方合作模式。	10

2.建立檢視燃燒爐模式。	10

附件：

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第1/10 頁

製表者:段啟洸                             製表日期：93年01月06日

出 國 目 的

此次出國目的是討論氫化觸媒特性與燃燒器性能。

首先拜訪位在東京新宿 SÜD-CHEMIE 集團中Süd-Chemie Catalysts

Japan 公司，就輕裂工場多種氫化觸媒，瞭解其特性及未來發展趨勢

。其討論題目如下：

一、三輕MAPD液相氫化系統操作改善討論。

二、介紹三/四輕MAPD轉化反應增產聚合級丙烯新觸媒。

三、介紹乙炔、MAPD轉化反應和裂解汽油氫化觸媒新趨勢

四、MAPD轉化觸媒G-68HX與裂解汽油氫化觸媒G-68C

操作改善討論。

五、介紹氫化觸媒特性。

六、介紹氫化觸媒製造過程。

七、介紹輕裂工場氫化觸媒新策略與趨勢。

再拜訪位於橫濱NFK(Nippon Furnace Kogyo Kaisha，Ltd.) 公司，

希望能瞭解裂解爐燃燒器的發展，其討論題目如下：

一、推介裂解爐燃燒器。

二、裂解爐燃燒器新趨勢與發展。

三、Low NOx燃燒器發展。

四、裂解爐燃燃燒器最適化操作與維修。

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第 2/10 頁

製表者:段啟洸                             製表日期：93年01月06日

出 國 行 程

11月16日(日)

由高雄啟程至東京，住宿新宿。

11月17日(一)

10:00AM 拜訪 SCJ 公司，由公司董事長竹石肇(TADASHI TAKEISHI)

率同觸媒事業部部長竹中知幸(TOMOYUKI TAKENAKA) 經理中村順一

(JUNICHI NAKAGAWA)和課長佐藤裕三(YUZOH SATOH)先由部長竹中知幸

作介紹，互相認識後，再由經理對SCJ 公司歷史延革作介紹。下午就

(一)、三輕MAPD液氫相化系統操作改善討論。(二)介紹三/四輕MAPD

轉化增產聚合級丙烯新觸媒作介紹。

11月18日(二)

整日就以下題目作介紹

一、介紹乙炔、MAPD轉化和裂解汽油氫化觸媒新趨勢

二、MAPD轉化觸媒G-68HX與裂解器油氫化觸媒G-68C

操作改善討論。

三、介紹氫化觸媒特性。

四、介紹氫化觸媒製造過程。

五、介紹輕裂工場氫化觸媒新策略與趨勢。

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第3/10頁

製表者:段啟洸                             製表日期：93年01月06日

11月19日(三)

由課長佐藤裕三陪同前往SCJ公司位在富山(TOYAMA)觸媒工場參觀訪

問後回東京新宿。

11月20日(四)

早上前往橫濱NFK公司拜訪。由董事長高橋善勝(YOSHIKATSU

TAKAHSHI)率同經理富沢一郎(ICHIRO TOMIZAWA)和課長持田晉

(SUSUMU MOCHIDA)，先由經理富沢一郎介紹雙方認識後，富沢一郎經

理介紹 NFK 公司歷史及現況。下午就(一)、推介裂解爐燃燒器。(二)、

裂解爐燃燒器新趨勢與發展。兩項題目討論。

11月21日(五)

早上討論(一)、Low NOx燃燒器發展。(二)、裂解爐燃燒器最適化操

作與維修。下午參觀NFK公司附近燃燒器實驗工廠。

11月22日(六)

回程返回高雄。

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第 4/10 頁

製表者:段啟洸                            製表日期：93年 01月 06日

心 得 報 告

本次出國拜訪廠家，分別為SCJ、NFK公司，就各別公司營運

情況和未來可能業務接觸作討論:

一、SCJ 公司方面：

1. 公司營運：

SCJ(Süd-Chemie Catalysts Japan)屬於SÜD-CHEMIE AG 跨國

公司集團之一分公司。SÜD-CHEMIE集團資料：

(1)、總部位於德國慕尼克(Munich)。

(2)、擁有42家分公司，遍佈25個國家。

(3)、員工人數4419人。

(4)、年營業額 7億5千5佰萬歐元。

(5)、產品分為兩大部分：

1)、觸媒

2)、吸附劑與添加劑

SCJ 公司資料：

(1)、成立於1964年10月1日。

(2)、年營業額 5億4千4佰萬日元。

(3)、員工人數165人。

(4)、營業範圍主要在亞洲地區。所生產觸媒使用

者包括中油公司三、四、五輕工場共有68家。

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第5/10 頁

製表者:段啟洸                             製表日期：93年01月06日

2. 未來業務接觸：

(1)、三碳烴氫化觸媒。

四輕於民國87年經煉研所評估後，首先將原有四座

(R-1401 A / B / C /S) C3 MAPD氫化反應器，改裝一座SCJ的G-68HX

C3 MAPD氫化觸媒，去除丙烯中炔類不純物。經實際操作後，G-68HX

觸媒的性能及穩定性達到煉研所評估的預期要求:

1).反應後MAPD轉化率由舊有42%提高至64%，丙烯選擇

率由舊有70 %提高至98 %。

2).觸媒的穩定性由舊有操作週期約60天提高至目前操作

週期約兩年。

觸媒的性能及穩定性改善後，可增加效益在

1).增加聚合級丙烯產量約2700公噸/年。

2).減少聚合級丙烯回摻化學級丙烯約16300公噸/年。

3).工場操作可節約能源約舊有丙烯系統33%

以上三種效益，依煉研所賴宗成博士92年終報告，可提高工場產值約

6000萬以上。

三輕有鑑於此，石化事業部於91年12月技術規劃會

議通過成立一專案小組，召集石化廠各相關單位及嘉義煉製研究所

技術單位，群策群力於九十二年度完成此製程改善案。三輕製程修

改後及更換與四輕相同G-68HX 觸媒後，以92.12.01 – 92.12.15 化

驗報告中主要成份數據如下表：

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第6/10頁

製表者:段啟洸                             製表日期：93年 01月06日

成份 ( % ) 反應前 反應後 丙烯 91.64 94.77 MA 1.83 0.39 PD 1.34 0.09

由數據顯示，三輕新製程與新觸媒皆能符合預期要求。未來除了邀請

SCJ公司參與工場標購觸媒外，也應常接觸提供創新高性能觸媒資料，

讓公司評估可行性，以利提高工場產值，加強競爭力。

(2)、四碳烴氫化觸媒。

目前公司丁二烯製程，是將輕油裂解產生粗丁二烯當作

進料，利用萃取分餾方式生產1,3-丁二烯主要產品。其它含C4 成份

BBR送下游台石化公司，再利用其中N-Butylene 生產MEK產品，

I-Butylene生產MTBE等產品。

現有製程只能將過剩的粗丁二烯進料利用氫化觸媒將

粗丁二烯進料中烯烴類完全氫化，降級當作C4 LPG。未來可評估利用

C4 選擇性氫化觸媒將過剩粗丁二烯進料或配合產銷調度需要生產如

N-Butylene、I-Butylene等四碳烴一系列化學品，當作另一選擇。

(3)、裂解汽油氫化觸媒。

裂解汽油氫化觸媒主要功能是將來自裂解工場的裂解

汽油中極不穩定雙烯烴和烯基芳香烴氫化產生較穩定化學物質，改善

裂解汽油油品品質。主要反應是:

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第7/10頁

製表者:段啟洸                             製表日期：93年01月06日

1.雙烯烴 + H2 → 烯烴

2.烯基芳香烴 + H2 → 烷基芳香烴

3.烯烴 + H2 → 烷烴

4.同分異構物雙鍵之移動

以往一直接受原設計公司建議的L 型觸媒，近期接受公開招標開放觸

媒公司競標，採購成本降低，氫化油品品質符合預期規範。往後應採

主動積極開放態度，連繫符合公司規範有關廠商，不但請他們提供製

程相關信息外，也邀請參加公司競標活動，使公司能購買到合理又適

用觸媒，降低工場生產成本。

一、NFK 公司方面：

1. 公司營運：

NFK(Nippon Furnace Kogyo Kaisha，Ltd) 資料：

(1)、位於日本橫濱市，創始於1950.4.12。

(2)、資本額1,168,999,960日元。

(3)、年營業額約 33億日元。

(4)、主要營業部門區分為：

1)、燃燒器部門。

2)、工場有關燃燒設計部門。

3)、工程服務部門。

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第8/10頁

製表者:段啟洸                             製表日期：93年01月06日

NFK公司專長於燃燒器之設計應用，其依公司自行研發的HRS (High

Cycle Combustion System)理論發展出的HRS 低NOx燃燒器。低污染

排放、節約能源，曾於1999 年得到JIFMA協會(Japan Industrial

Furnace Manufacture Association)頒發〝The Nikkei Globe

Environment Technology Awards〞。

2. 未來業務接觸：

目前一般爐子燃燒和NFK 公司 HiTAC高溫燃燒作比較：

觀念上：

圖一：煙道氣(Flue gas)熱能回收。 圖二：增加將煙道氣引進爐膛。

圖一傳統爐子只用煙道氣(Flue gas)加熱燃燒空氣達約600℃附近， 回

收熱能。圖二HiTAC觀念是除將煙道氣先利用蜂巢式蓄熱器加熱燃燒

空氣超過1000℃外，同時引入爐膛稀釋燃燒空氣中O2濃度降至5%附

近，成為降低燃料氣用量和降低Nox產生的穩定燃燒效果。

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第9/10頁

製表者:段啟洸                             製表日期：93年 01月06日

NFK公司依HiTAC高溫燃燒理論發展的HRS 低NOx燃燒器，

其構造如下圖：

分為三大部份組成：

1.燃燒器。

2.陶製蜂巢式蓄熱器。

3.4-WAY 切換器。

其中陶製蜂巢式蓄熱器回收煙道氣的換熱效率高達95%比一般傳統換

熱效率只有50-70%高，再加上它將換熱後高達1000℃以上的燃燒空

氣中含氧量稀釋降低至約5%，降低燃燒爐燃燒產生Nox排放，達到節

約能源，降低污染排放的功用。

未來針對工場燃燒爐作檢視，若狀況不佳的燃燒爐先進行操作

調整、維修保養等工作，在無法達到最佳燃燒狀況，甚至有需要時可

依廠商提供資料評估修改燃燒爐的燃料器，務使燃燒爐維持最佳之燃

燒狀況，達到節約燃料用量與降低污染排放之效果。

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-15

第10/10 頁

製表者:段啟洸                             製表日期：93年 01月06日

建議

一、建立工場、技術、廠商三方合作模式：

四輕三碳烴 MAPD 氫化反應一直是操作上瓶頸，直到86年

12月，將廠商提供的三碳烴 MAPD委託煉研所性能評估，確認較

優的氫化觸媒後，於87年5月四輕組現場換新觸媒測試，完全符

合煉研所性能評估，達到去瓶頸工作，也獲致如上文所提豐碩成

果。進而於92.12推廣至同類型三輕組流程，初步獲得相同成果。

由以上成功案例，建議應主動拜訪相關廠商，建立相關廠商

資料庫，以便連繫廠商，以利雙向交流。不論由廠商提供新技術

或工場操作上去瓶頸工作，尋求廠商解決方案，都能以最快速方

式解決，提高工場競爭力。

二、建立檢視燃燒爐模式：

石化事業部內燃燒爐包括有輕裂工場裂解爐、公用系統鍋爐

及其他製程加熱爐等各類型燃燒爐。這些設備都以燃料燃燒方式

產生製程所需能源，佔工場能耗絕大部份。公司曾於80年委託工

研院能資所就公司各類型燃燒爐全面體檢。建議未來針對工場燃

燒爐作檢視，來診斷燃燒狀況，以燃燒爐最適化調整技術，改善

燃燒狀況。當燃燒器老舊，燃燒能耗及污染排放，無法達到要求

標準時，配合新燃燒器研究發展，適當汰舊換新，以期達到節省

燃料，降低污染，提高競爭力為目的。

本作業紀錄保存年限：3年。

表單核定日：92.08.29                              5B0-HRD-06-1

# Text boxes

出國人員報告用紙

出國人員報告用紙

出國人員報告用紙

出國人員報告用紙

出國人員報告用紙

出國人員報告用紙

出國人員報告用紙

出國人員報告用紙

出國人員報告用紙

出國人員報告用紙