# 行政院及所屬各機關出國報告

# (出國類別：其他　)

# 低硫燃油工場操作技術研討

# 服務機關：中國石油公司煉製事業部高雄煉油廠

出國人 職稱 ：化學工程師

姓  名  ： 李 文 彬 、 尤 金 和

出國地區 ： 日本

出國期間 ： 93.06.21～93.06.26

報告日期 ：  93.08.09

# 目         次

壹﹑目的	2

貳﹑工作過程 ………………………………………………4

參﹑心得 …………………………………………………. 18

- 建議………………………………………………….. 22

附件一  仙台煉油廠簡介及RDS製程資料                  (9 頁)

附件二  與仙台煉油廠人員討論的會議紀錄                (4頁)

附件三  Softard公司觸媒卸出方法發展           (14頁)

附件四  Softard公司RDS媒床快速冷卻方法          (3 頁)

附件五  與Softard公司人員討論的會議紀錄            (2 頁)

附件六  NCC廢觸媒金屬回收工廠簡介及討論紀錄   (8 頁)

附件七  Nippon Ketjen觸媒再生工廠簡介                (5 頁)

附件八  Nippon Ketjen觸媒製造工廠簡介及討論紀錄(21頁)

壹﹑目的

本公司共有5座低硫燃油工場(RDS)，分別為:桃廠2座(30,000X1+15,000X1 B/D)、大林廠2座(30,000X2 B/D) 及高廠1座(30,000 B/D)，總設計煉量為145,000 B/D。三座煉油廠所生產之蒸餾重油大約45 %藉由RDS工場加工處理。因此，RDS工場在本公司整體煉製結構佔有極重要地位。RDS工場進料為蒸餾重油，主要產品脫硫重油則可供應重油轉化工場(RFCC)當進料煉製汽油或直接摻為低硫燃油。換言之，RDS工場為供應本公司汽油及低硫燃油之主要煉製單元之ㄧ。

RDS工場設計均為高壓固定媒床之加氫脫硫製程，重油經由觸媒催化過程以達到脫除硫、氮及重金屬的目的。為了達到煉量規模、操作週期與產品品質，反應器內部必須裝填大量加氫脫金屬與加氫脫硫觸媒，而且舉凡觸媒性能、裝填方式及開停爐操作等，都是影響RDS工場操作穩定性及效益之重大因素。

先賢有言『他山之石可以攻錯』。由於日本國內有十餘座RDS工場以及兩家曾供應本公司RDS觸媒的公司(Nippon Ketjen及CCIC)。因此，在經由與Nippon Ketjen Co.,Ltd.、Nippon Petroleum Refining Co., Ltd.、Softard Industries Co.,Ltd.及Cerapak Taiwan Ltd.等公司之聯繫後，擬定此次出國參訪及技術研討行程，其主要目的在於了解重油加氫脫硫觸媒性能特性及它廠操作經驗與技術，探討製程開停爐及正常操作期間可能面對的問題及其因應之道，以期確保工場操作的穩定性，進而提升製程操作績效。

# 貳﹑工作過程

由於重油加氫脫硫製程技術日新月異，此次出國行程主要是參觀工廠及分別與外國煉油廠RDS同業、工程公司與觸媒廠商專家討論現有工場的操作瓶頸及最新技術，由學習同質廠家之優點及先進技術，以提升RDS工場操作效益。

工作行程如下表所示:

| 日期 | 時間 | 起訖地點 | 工作紀要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 93.06.21 | 06:00~17:00 | 高雄-台北-東京 | 啟程 |
| 93.06.22 | 08:00~13:00 | 東京-仙台 | 交通時間 |
|  | 13:00~17:30 | 仙台煉油廠 | 參訪仙台煉油廠RDS工場及技術研討 |
| 93.06.23 | 08:00~11:00 | 仙台 | 與Softard公司技術研討 |
|  | 11:00~17:00 | 仙台-東京 | 交通時間 |
| 93.06.24 | 08:00~13:00 | 東京-愛媛 | 交通時間 |
|  | 13:00~15:00 | 愛媛 | 參訪NCC廢觸媒金屬回收工場及技術研討 |
|  | 15:00~17:30 | 愛媛 | 參訪Nippon Ketjen觸媒再生工場 |
| 93.06.25 | 08:00~14:00 | 愛媛 | 參訪Nippon Ketjen觸媒製造工場及研討 |
|  | 14:00~18:00 | 愛媛-東京 | 交通時間 |
| 93.06.26 | 08:00-20:00 | 東京-台北-高雄 | 返程 |

工作過程及內容摘要如下:

1.參訪Nippon Petroleum Refining Co., Ltd.仙台煉油廠RDS工場大修反應器觸媒卸出作業及技術研討: (請參閱附件一及附件二)

(1).公司簡介

日本共有32家煉油廠，總煉量為4,897 KB/D。Nippon Oil集團員工人數約5,100人，旗下9家煉油廠總煉量為1,217 KB/D，約佔全日本國內總煉量的25%，年營業額約有3兆日圓。Nippon Petroleum Refining Co., Ltd. (NPRC) 為Nippon Oil集團之子公司，員工人數約2,700人，共有6家煉油廠。仙台煉油廠為NPRC成員之一，員工人數約300人(含方法工程師20人)，總煉量為145 KB/D。

(2).NPRC仙台 RDS工場摘要

專利製程為Chevron公司，1996年開始操作，設計煉量45 KB/D ，經去瓶頸後目前煉量52 KB/D。每班操作人員5人，負責操作裝置包含:1座RDS、2座硫磺及1座氫氣工場。進料油為蒸餾重油。RDS工場主要產品脫硫重油則供應重油轉化工場(RFCC 43 KB/D)當進料煉製汽油。補充氫氣來源為重組氫氣經HPU裝置純化之氫氣，純度約為99%。反應器有4座 (2 series X 2 trains) ，每座反應器分隔成3層媒床，除了第1座反應器最底層媒床採取Sock Loading之外，其餘媒床均為Dense Loading方式裝填。大修工期包含開停爐各7天及24天交修工期共為38天(高廠RDS工場大修工期為45天)。

(3). NPRC仙台RDS工場反應器觸媒卸出作業參觀摘要

NPRC 仙台RDS工場反應器觸媒卸出作業步驟: 反應器停止進料→反應器循環沖洗降溫→以鈍化劑鈍化→反應器循環降溫至50℃以下→，反應器系統隔離加盲→拆卸反應器頂部彎頭→以機械及人力配合真空吸引將觸媒由反應器頂部卸出(大氣環境下作業)→廢觸媒堆置於開曠空地→運至廢觸媒工廠回收金屬(Ni、Mo、V)。

觸媒卸出及裝填作業均以每天24小時連續作業以縮短工期。觸媒卸出作業採取油、水不落地施工方式，作業區域環境清潔整頓良好。觸媒裝卸作業所使用之漏斗、卸料管及廢觸媒真空抽取管線均以固定設備安裝在反應器平台以提高施工效率。

(4).研討摘要

NPRC仙台與高廠RDS設計及第七批操作資料比較表

| 項目 | 仙台 | 設計 | 第七批 |
| --- | --- | --- | --- |
| 煉量, B/D | 52,000 | 30,000 | 26,160 |
| 操作週期, Days | 330 | 330 | 376 |
| 進料品質 | API | 14.3 | 14.5 | 18.3 |
|  | "S"wt% | 3.7/0.3~0.4 | 3.85/0.5 | 3.32/0.45 |
|  | Ni+V(ppm) | 95 | 82 | 76 |
|  | Fe (ppm) | 5 | 4 | 5 |
|  | Na (ppm) | 2 | 8 | 5 |
| WABT,℃ | 370~400 | 340~405 | 340~412 |
| 氫氣純度,% | 98~99.9 | 95 | 95~98 |
| 氫氣耗用,SCFB | 800~1,300 | 1,040 | 1,000 |
| 大修工期, Days | 38 | - | 45 |
| 觸媒 | 總量,M3 | ≈ 800 | 740 | 740 |
|  | HDM:HDS | 40:60 | 40:60 | 40:60 |
|  | 裝填方式 | dense(#3bed sock) | sock | Sock |
|  | 卸出方式 | 鈍化法 | - | 中和+水刀 |
|  | 降溫時間100~50℃ | 21Hrs | - | 64Hrs |
| 操作 | 人/班 | 5 | - | 5 |
|  | 負責裝置 | RDS,HU,2*SR | - | RDS |

進料油為蒸餾重油，而蒸餾原油來源為40%科威特+60%沙烏地原油，原油以長期合約採購，原油進料品質穩定，可提高整廠操作穩定性。而且仙台廠RDS觸媒一律採用原製程廠商Chevron公司所提供之觸媒，由於進料油及觸媒兩大影響製程的變數皆充分控制，因此可確保產品品質及操作穩定。

觸媒以Dense Loading方式裝填對於進料油分佈均勻度有正面效應。除非裝填不當使得觸媒粉末化而造成反應器壓降大幅增加，否則反應器壓降只會微量上升。而且以Dense Loading方式裝填可提高觸媒有效反應面積，降低反應所需溫度，相對地延緩油料高溫結焦效應，使觸媒活性充分獲得利用。

進料油過濾器孔隙25Micron總面積44M2，操作溫度280℃、壓力700KPaG、設定逆洗壓力1400KPa，每小時逆洗3~8次。

腐蝕問題在高壓換熱器、循環氣Air Fan Cooler (AFC)及其出口管線處有發現腐蝕問題。AFC材質由碳鋼改為INCOLOY825，AFC出口管線不更換材質但是採取每六年定期更換策略。

觸媒鈍化法卸出廢觸媒，對於結塊觸媒雖然未能完全將內部觸媒鈍化，但是結焦塊觸媒為焦炭，所以在卸出作業時不會有自燃的情形發生。

廢觸媒採取委外處理方式以回收Ni、Mo及V等貴重金屬。

2.參訪Softar 公司技術研討摘要: (請參閱附件三〜附件五)

(1).觸媒鈍化卸出法

觸媒卸出法沿革:碱液中和及氮氣下作業→鈍化處理及空氣中人力作業→鈍化處理及空氣中真空吸引作業→鈍化處理及空氣中機械人真空吸引清除作業。

機械人與人力作業比較:

| 項目 | 機具安裝 | 作業 | 速度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 機械人 | 4~5天 | 連續 | 快 |
| 人力 | 2天 | 人員換班 | 慢 |

觸媒鈍化處理: ( KS767 CATnap )以特殊的化學反應抑制劑，藉由沖洗油的循環，在硫化狀態的觸媒以及反應器設備表面形成一層有機膜，以阻隔空氣中的水氣與氧氣與金屬硫化物的接觸。使觸媒失去活性，確保在空氣中卸除作業及保存期間不發生自燃現象，以及防止高壓反應器及換熱器等奧斯田鐵設備發生PSCC ( Polythionic Acid Stress Corrision Cracking ) 應力腐蝕龜裂。自1984〜2003已有202 units應用實績。其處理程序如下圖所示:

觸媒鈍化停爐程序說明如下:

- 減少進料流量為設計流量的 60%。

- 反應器溫度降低至化學反應溫度(290℃)以下。

- 以Carrier Oil (Diesel)循環置換重油。

- 續降溫(約260℃)注入鈍化劑(濃度0.3〜1.5% vol)並保持循環直到系統體積2倍的循環量。

- 持續降溫到140℃，系統降壓至材質脆化壓力以下。

- 持續降溫到40℃以下。(停止油循環，以氫氣、氮氣循環降溫) 。

- 系統隔離，環境氣體偵測。

- 打開人孔，系統以空氣置換。

- 安裝機具觸媒卸除。

觸媒鈍化處理的優點:

- 安全

- 去除有生命威脅的操作環境，降低事故風險，提高工作士氣

- 防止高壓反應器及換熱器等奧斯田鐵設備發生PSCC( Polythionic Acid Stress Corrision Cracking ) 應力腐蝕龜裂。

- 抑止廢觸媒自燃

- 降低處理運送以及儲藏時的危險性

- 廢觸媒為一般事業廢棄物(日本)

- 防止粉塵飛揚

- 節省時間、金錢、改善作業方式

- 液體冷卻加快媒床冷卻速度

- 快速真空吸引加速觸媒卸出

- 上述作業時間縮短可節省大修經費

- 廢觸媒不含水，降低回收處理費用

- 有別於水刀法不會產生大量廢油水，方便管理

(2).防止PSCC的對策

發生PSCC的三要素:三者並存才會發生

- 應力殘存

- 奧斯田鐵材質的敏化(註1)

- 聚硫酸的生成及防止對策:

  - 硫化物  → 碱液中和

  - 氧氣    → 惰性氣體吹除

  - 水      → 濕度控制

CATnap在硫化狀態的觸媒以及反應器設備表面形成一層有機膜，以阻隔水氣與氧氣與金屬硫化物的接觸。抑制聚硫酸的生成，進而防止PSCC的發生。

(3).RDS媒床快速冷卻法

RDS製程為固定媒床單元，大量觸媒使得大修停爐所需冷卻時間很長，加速冷卻速度對於縮短大修工期及節省經費具正面效益。RDS媒床快速冷卻法乃由NPRC與Softard公司合作開發，其實際應用如下圖所示。此例之RDS#1可縮短冷卻時間約32小時:

註1.敏化:高溫生成鉻化碳，降低鉻濃度及抗蝕能力。

3.參訪NCC公司廢觸媒金屬回收工廠摘要: (請參閱附件六)

(1).公司簡介

成立於1996年由日本Sumitomo Metal Mining Co.,Ltd. 100%轉投資子公司。廢觸媒年處理量17,000噸:可回收生產純度>99% MoO3 及V2O5各約1,000噸。

(2).製程簡介:包括Roasting → Leaching → Solvent Extraction → Finishing & Waste Water Treament。如下圖所示:

4.參訪Nippon Ketjen公司觸媒再生工廠摘要: (請參閱附件七)

(1).工廠簡介

於1994年由Nippon Ketjen公司設立。觸媒處理量1〜3噸/天:可再生HDS、HCC及Petro-Chemical等金屬含量較低之舊觸媒。

(2).製程簡介:包括Sampling → Sieving → Oil Stripping→Sieving → Regernation → Sieving → Weighting & Packing→ Storage→ Shipping。如下圖所示:

5.參訪Nippon Ketjen公司觸媒製造工廠摘要: (請參閱附件八)

(1).工廠簡介

於1972年由Nippon Ketjen公司設立於四國島住友城。加氫處理觸媒生產量1,000噸/年:另有提供FCC觸媒銷售業務及研發觸媒預硫化製程(尚未商業化)。

(2).製程簡介:

包括Alumina → Precipitation →Filtration & Washing →Dehydration →Excrusion →Drying →Calcination → Metal add.→Impregnation → Drying → Calcination →。如下圖所示:

(3).研討摘要(請參閱附件八)

日本各RDS工場進料品質及操作條件與本公司差異不大。

大部分日本RDS工場觸媒裝填採取緊密裝填方式，其加氫脫金屬與加氫脫硫( HDM/HDS )觸媒裝填比例，依照進料品質、產品脫硫目的和操作的氫氣分壓而不同，其範圍約為: 50/50vol % ~ 20/80 vol %。

日本未來燃料油規範將規定硫份<0.3wt%，Nippon Ketjen公司認為RDS工場現有觸媒已有能力生產符合未來規範的燃料油。

# 肆、心得

1.煉製結構: 相較於桃廠/大林廠及日本煉油廠RDS產品，主要是供應RFCC進一步加工成汽油及丙烯等高附加價值產品。高廠RDS產品攙配成低硫燃油之經濟效益較低。高廠未來若有機會調整煉製結構，宜朝高附加價值產品之製程做更新。

2.原油、觸媒採購及產銷策略:日本仙台廠採取長期合約取得品質穩定之原油，觸媒廠商根據此原油品質提供最佳的觸媒組合，整廠操作穩定性高。又配合採取整廠同步大修策略，操作週期中產能可維持最高煉量，相對的降低單位煉製成本及提高整廠效益。相對地，高廠原油為多種來源組合方式，進料成本較低，但是原油品質變動性大; 觸媒以分批公開招標方式採購，觸媒成本較低，但是觸媒性能變動性大。而大修策略則採取分批不同步方式。因此，煉製操作較為嚴苛，穩定性受影響，產銷調度挑戰性高。然而，整廠調整彈性較大，可隨市場變動迅速調整產銷結構。

3.觸媒裝填:RDS觸媒裝填以採取緊密裝填方式(Dense loading) ，可提高觸媒有效反應面積，促進媒床進料油分佈均勻，降低反應所需溫度，使觸媒活性充分獲得利用。

4.觸媒卸出:鈍化處理卸出方式對於人員安全、環境維護及施工管理等方面有正面助益;廢觸媒安定不自燃。而且含水分低，可降低回收處理所需費用。

5.PSCC的抑制對策: 藉觸媒鈍化處理在廢觸媒以及反應器設備表面形成一層有機膜，達到阻隔大氣中的水氣/氧氣與金屬硫化物的接觸。抑制聚硫酸的生成，進而防止PSCC的發生。此對策同時解決廢觸媒以及反應器設備的保護。其研發概念及使用方式值得學習，也可供同質性工廠參考應用。

6.合作機制: Softard與NPRC等煉油廠合作開發相關觸媒卸除作業方式及機具、媒床快速冷卻方法以及換熱器清洗等，其研發及合作共創雙贏模式值得學習。

7.多角化: 日本住友公司轉投資觸媒生產、再生及回收等公司，皆為延伸金屬本業核心能力，創造多贏綜效的例證。可供本公司未來轉投資新興事業學習及借鏡。

8.另外，觀摩NPRC仙台廠相關值得學習的地方分述如下:

1).施工工程對於防護設施確實遵守規定辦理。

2). 工程進行中警戒標示明顯並且以標兵人力進行區域警戒防止非必要人員進入工作區內。

3). 製程管線標示清楚一目了然設備保護有警示。

4). 工程進行中對5S工作實施非常徹底。

5). 工場整體規劃井然有序設備外觀維護用心使人有整齊清潔舒服之感。

6). 公司工作人員年輕有活力。

7). 工場設備技術考量完備減少操作人力。

8). 人員進入工廠區穿帶適當之防護具。

#### 伍.建議

1.有鑑於觸媒鈍化處理在日本及國外豐富之應用經驗，建議可依照各廠需要，考慮開放鈍化處理與傳統水刀等不同卸除方式同時競標(高廠RDS於93年度大修已開放)。以提供引入先進技術之機會。

2.加氫脫硫製程在面對未來日異嚴苛而且深度脫硫的趨勢，反應器觸媒採取緊密裝填( Dense Loading )為可行對策之一。

3.在縮短大修工期部份建議:

1). 針對關鍵工程作業視其可行性，採取延長工時或24小時連續作業。

2). 妥善安排關鍵設備之檢查作業計畫及籌料，以減少緊急搶修所需時間。

3). 積極研究改善現有開停爐作業方式，縮短停、開爐所需時間。

4.內部知識管理建議:集合公司內部同質性工場組成知識社群，並架設知識傳遞及保存所需管道，例如”知識管理(KM)”系統及網站。傳承寶貴內隱經驗予以外顯化，並積極擴散應用於教育訓練、事故預防、製程改善及降低煉製能源耗用等方面，以強化及提升核心競爭能力。甚而更進一步地激發出創新發展之火花，以確保公司永續經營。

5.外部知識管理建議:積極尋求適當機會與國外先進石化公司締結策略聯盟關係，建立知識交流機制，取得獲取先進製程技術先機，對於現有製程改善、未來創新事業發展及拓展商機具積極正面效應。

6. 另外，觀摩NPRC仙台廠相關檢討及建議分述如下:

1). 日本企業公司員工敬業精神值得學習。

2). 停爐大修工作各工種人員全力配合使工作順利。

3). 工場設備建立之初安全上多方考量精簡人力遇緊   急情況時可順利停爐避免損害。

4). 本公司工場區5S工作尚有改善空間。

5). 人員年輕化刻不容緩為企業注入活力。

6). 進入工廠區穿戴適當之防護具應嚴格執行以確保人員安全減少工安事件。

7). 工程進行中警戒標示及監工人員之監督工作應確實以達成零事故之目標。

8). 遵守法律規定表現於日常生活中各工作崗位人員以微笑待人提升企業形象。