出國報告（出國類別：用油技術服務）

中鋼正派輪國外用油服務出國報告

職務機關： 中油公司潤滑油事業部

姓名職稱： 邱成文   南區副理

派赴國家：  美國   紐約

出國期間： 93年10月30日至93年11月5日

報告日期： 94年01月31日

摘  要

本公司爭取到中鋼運通公司所屬船隊: 企業、團隊、踏實、正派、卓越、成長、責任、運通、通安等十艘貨輪潤滑油供應合約，根據合約規定，本公司有義務為該等貨輪實施國外用油技術服務。這次職奉派執行該公司正派輪用油服務任務，承蒙該公司李建興先生及該公司北美紐約船務代理行副總經理Mr. FOX,周到的安排下，順利完成任務。

此行為期七天，登輪拜訪: 船長、輪機長、大副及現場作業人員.針對該輪目前用油情形交換意見，並提供建議，深獲該輪人員肯定及感謝。深信本公司提供海運機油客戶海外用油技術服務，不但能確保客戶航行海外船舶通行無阻，更增強客戶對使用本公司產品的信心。

中鋼運通公司正派輪技術服務

出國報告

目  次

一、目的 ………………………………………………………    1

二、過程 …………………………………………………..…  	   1~2

三、心得…………………………………………………..…      3

四、建議事項……………………………………………………   3

五、附錄 ……………………………………………………	4~6

一.  目的

中鋼運通公司正派輪目前使用本公司海運機油產品，依供油合約規定，本事業部需定期派員至各大港口登船，提供即時而適當的用油服務。因此這次出國的主要目的就是: 赴美國紐約港,登該公司正派輪，拜訪相關人員，報告該輪目前使用中油料化驗的情形，並交換意見.同時參觀該輪目前設備實際作業情形，提供現場作業人員，有關如何確保使用中油料，保持最佳潤滑狀態，所需注意的事項。

二.  過程

- 行程

| 日期 | 地點 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 93/10/30-31 | 台北-紐約 | 啟程 |
| 93/11/01 | 紐約 | 拜訪船務代理行 |
| 93/11/2-3 | 紐約 | 登正派輪用油技術服務 |
| 93/11/4-5 | 紐約-台北 | 返程 |

- 拜訪船務代理行

93.11.01前往拜訪中鋼運通公司北美紐約船務代理行。Inchcape shipping Services，副總經理Mr. FOX.感謝他聯絡及辦理登正派輪所需的相關手續。並贈送紀念品表達謝意。

- 登正派輪用油技術服務

93.11.02上午10時至下午3時,登正派輪並參觀現場設備實際作業情形,會見相關人員有：船長：楊晉昶先生、輪機長：宋炳寰先生、大副：紀扶軍先生及現場操作技術人員林君等六人，會談內容如下：

  - 主機潤滑油

職提供該船最近93.10.15化驗報告及建議如附件<一>。目前主機用油已使用11427小時，雖然潤滑油報告之各項數據顯示,仍在容許範圍內，但這並不表示油質始終良好。有可能因取樣時機或取樣作業之

1

差異而未能確實反應油料現有狀況，因此建議取樣時應注意下列幾點（1）.定期每三個月取樣一次（2）.取樣點：進主機前、進淨油機前、出淨

油機後，以確認系統油質及淨油機效能（3）.泊港期間仍應保持潤滑淨油機之運轉（4）.取樣瓶於取樣前、後均應保持乾淨避免油樣被污染（5）.系統內潤滑油量不足時，每次補充量以不超過10﹪為宜。若能做到正常而完善的系統維護及油料使用的注意事項，主機用油的壽命可高達40000小時。

＜b＞發電機油

3部發電機潤滑油最近93.10.15化驗報告如附件<二>.其中1、2號機正常，3號機滑油水份0.38﹪，已明顯偏高.可能是冷卻系統的水滲入油中，因此建議針對冷卻設備應儘快檢修找出原因,並將目前油中之水份加以處理.

< c > 液壓系統油料

液壓系統油品最近93.10.15化驗報告如附件<三>.油料品質目前正常，但仍應注意下列事項：1.勿摻入不同型號之液壓油 2.避免水份及其他任何雜物滲入系統而污染液壓油 3.油蕊使用1500~2000小時更換    4. 液壓系統油料運轉時油溫避免超過65℃，否則易劣化 5.冷卻器0-ring需定期更換，否則因缺乏彈性或變形，造成冷卻水漏入液壓油系統,污染油料.

< d > 其他

由於在船上共進午餐，時間充裕. 因此利用下午時間也為船上人員介紹本公司各類產品，其中包括：潤滑油: 9000SJ、9000SL、9000MB、自動變速器油、煞車油及汽柴油等。同時說明本公司產品與台塑產品不同之處，及本公司直營站與加盟站之相關事宜。船上人員對上述問題，興趣很高，提出問題也很多，幸好職任職中油多年，歷經不同單位，對本公司業務大致了解，還能滿足他們的需要，最後彼此在感謝聲中，互道珍重結束訪問。

2

- 心得

1.  由於行前對該輪使用油品及船舶航行資訊，蒐集完整並做好準備，在會談中能提出充分的數據集資訊滿足客戶的需要. 建立客戶對本公司產品的信心，是此行最大的收穫。

2  本公司海運機油品質，已達國際水平，如果現場操作人員，能夠對油品知識及使用時應注意事項，深入了解。相信對設備的使用壽命會有很大的幫助。相對的也提昇本公司產品的形象。因此這次拜訪中耳提面命的提醒現場操作人員，有關油料的相關知識，深獲輪上幹部的肯定與感謝,這點也是此行感到很欣慰的地方.

四.  建議事項

1  兩岸經濟活動日益頻繁，大陸主要港口及船運公司，建議列入本公司開發之潛在客戶。

2  我國是貿易大國，海運業務勢必持續成長，建議加速培養海運機油業務人員,並積極拓展海運機油業務。

3  千里迢迢派員前往海外提供用油技術服務，客戶強烈感受到本公司以客戶為尊的服務品質，大大提昇客戶對本公司產品的信心。因此派員提供客戶海外用油服務,對本公司海運業務的推廣有很大的幫助，建議持續辦理此項業務。

3

五.  附錄

附件一       中國石油公司潤滑油事業部

技術服務報告

致：中鋼運通公司正派輪

自：南區營業課

服務項目：品質檢驗

化驗單位：生產組品管部分                   報告日期：93.10.15

| 檢驗項目 | 檢 驗 結 果 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 樣品名稱 | 國光牌 內然機油 AC-30 |  |
| 樣品編號 |  | LUS931029 | LUS931030 | LUS931031 |  |
| 取樣位置 |  | 主機前 | 濾器前 | 濾器後 |  |
| 使用時數 (小時) |  | 11,427 | 11,427 | 11,427 |  |
| 取樣日期 |  | 93.10.08 | 93.10.08 | 93.10.08 |  |
|  | 代表性數值 |  |  |  |  |
| 黏度，cSt，40℃ | 107.0 | 109.2 | 112.4 | 110.5 | D445 |
| 黏度，cSt，100℃ | 11.84 | 12.02 | 12.54 | 12.34 | D445 |
| 黏度指數 | 99 | 98 | 100 | 102 | D2270 |
| 總鹼價，mgKOH/g | 6.0 | 5.5 | 4.99 | 5.02 | D2896 |
| 戊烷不溶物，wt% | - | 0.08 | 0.19 | 0.08 | D893 |
| 含水量,wt﹪ | - | 0.01 | 0.08 | 0.03 | D95 |

說明：本油樣經檢驗結果正常.

4

附件二       中國石油公司潤滑油事業部

技術服務報告

致：中鋼運通公司正派輪

自：南區營業課

服務項目：品質檢驗

化驗單位：生產組品管部分                  報告日期：93.10.15

| 檢驗項目 | 檢 驗 結 果 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 樣品名稱 | 國光牌 內然機油 SL-304 |  |
| 樣品編號 |  | LUS931032 | LUS931033 | LUS931034 |  |
| 取樣位置 |  | #1發電機 | #2發電機 | #3發電機 |  |
| 取樣日期 |  | 93.10.08 | 93.10.08 | 93.10.08 |  |
|  | 代表性數值 |  |  |  |  |
| 黏度，cSt，40℃ | 169.0 | 172.3 | 175.2 | 181.1 | D445 |
| 黏度，cSt，100℃ | 15.90 | 16.3 | 16.2 | 16.8 | D445 |
| 黏度指數 | 96 | 97 | 98 | 100 | D2270 |
| 總鹼價，mgKOH/g | 30 | 26.5 | 25.2 | 24.3 | D2896 |
| 戊烷不溶物，wt% | - | 0.05 | 0.09 | 0.14 | D893 |
| 含水量,wt﹪ | - | 0.07 | 0.06 | 0.38 | D95 |

說明：本油樣經檢驗結果三號機含水量0.38%超過標準值

0.2% 請處理.

5

附件三        中國石油公司潤滑油事業部

技術服務報告

致：中鋼運通公司正派輪

自：南區營業課

服務項目：品質檢驗

化驗單位：生產組品管部分                   報告日期：93.10.15

| 檢驗項目 | 檢 驗 結 果 | 檢驗方法 |
| --- | --- | --- |
| 樣品名稱 | 國光牌LPS46 |  |
| 樣品編號 |  | LUS931035 |  |
| 取樣位置 |  | 甲板液壓油櫃 |  |
| 取樣日期 |  | 93.10.08 |  |
|  | 代表性數值 |  |  |
| 黏度，cSt，40℃ | 46.5 | 45.2 | D445 |
| 黏度，cSt，100℃ | 8.16 | 7.99 | D445 |
| 黏度指數 | 150 | 147 | D2270 |
| 總酸價，mgKOH/g | 0.6 | 0.47 | D664 |
| 戊烷不溶物，wt% | - | 0.02 | D893 |
| 含水量,wt﹪ | - | 0.01 | D95 |

說明：本油樣經檢驗結果正常.

6