行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

（出國類別：其他）

報 告 書

北部液化天然氣接收站海管工程

細部設計與設備器材採購監辦

服務機關：中國石油公司液化天然氣工程處

出國人： 職    稱：倉儲管理員

姓    名：龔顯麟

出國地點：新加坡、馬來西亞

出國期間：95年11月10日至11月17日

報告日期：96年01月16日

目  錄

壹、摘要

貳、出國目的

參、公出內容

肆、抽查項目及照片

伍、結語

- 摘要

為配合台灣電力公司興建大潭天然氣發電廠計畫及未來北部天然氣之需求，本公司經由公開競標贏得台電公司大潭電廠發電用天然氣採購案，並計畫於台中港西13~15碼頭興建一座年進口量三ＯＯ萬公噸之液化天然氣接收站及舖設一條36英吋台中-通霄-大潭之海底輸氣管線，因此本公司必須積極推動本計畫，俾能於96年底前完成供氣準備，履行供氣承諾，否則本公司將承擔台電公司相當嚴苛之延期供氣罰責及錯失擴展中北部市場時機，因此本計畫各項工程進度之控管實為必要且迫切。

本次出國案由係屬前述36英吋台中-通霄-大潭之海底輸氣管線之部分工作項目，一為對海管工程之PMC專案管理廠商（DNV）進行外部品質稽核業務，再為赴管線內外部防蝕及混凝土包覆之施工現場（康盛 & PPSC東馬關丹廠）執行品質抽查，施工進度了解。

貳、出國目的

36吋海底管線內外部防蝕及混凝土包覆工程係由康盛（亞東）管道塗敷服務有限公司負責細部設計與材料採購製作，並由立恩威挪威商船級社（DNV）負責擔任專案管理廠商（PMC）進行基本設計、規劃與監造工作，此次出國目的主要為前往DNV之新加坡亞太營運總公司進行外部品質業務稽核，並前往康盛公司於馬來西亞關丹廠（PPSC）現場施工程序了解，品質抽查及督促施工進度。

參、公出內容

行程略述如下：

95/11/10       高雄-新加坡（啟程）

95/11/11       DNV公司外部品質稽核

95/11/12       新加坡-吉隆坡-關丹PPSC廠

95/11/13       PPSC現場施工程序了解

95/11/14       品質抽查

95/11/15       了解實驗室作業

95/11/16       關丹-吉隆坡-新加坡

95/11/17       上午DNV公司討論施工進度

下午新加坡-台北（返程）

肆、抽查項目及照片

一、鋼管除銹後錨紋深度檢驗

二、鋼管表面鹽份檢測

三、鋼管防蝕包覆中包覆溫度檢測

四、鋼管外包覆塗層的厚度檢驗

五、鋼管外防蝕包覆層的抗衝擊強度測試

六、鋼管外防蝕包覆底層FBE抗剝離強度檢驗

七、鋼管外防蝕包覆層的抗彎曲試驗

八、鋼管外防蝕包覆底層FBE熱特性(DSC)檢驗

九、鋼管外防蝕包覆中間層和頂層之間的剝離強度檢測

十、鋼管外防蝕包覆頂層聚乙烯(PE)拉伸強度檢測

十一、鋼管外防蝕包覆層30分鐘恆載抗剝離強度試驗

十二、鋼管外防蝕包覆層攝氏65度陰極剝離試驗

伍、結語

PPSC製造廠製程採全程逐一檢驗，對於不合格品，退回重新依製程製作，DNV監造採隨機抽查，確保品質，防止疏漏，幾天來觀查、抽查結果皆符合要求。

一、鋼管外防蝕包覆流程

二、鋼管内防蝕包覆流程

# Text boxes

預熱

preheating

中頻加熱

Induction heating

水冷卻

cooling

管端打磨

end-cleaning

纏繞包覆

wraping & coating

檢驗

holiday detecting

鋼管除鏽

blasting