| 民國101年印尼地區煤礦實地查證報告 |
| --- |
| 內 容 目 錄 |  | 頁 次 |

壹、出國任務	3

貳、查礦對象	3

參、目前本公司進口煤定期契約合格礦評選條件	3

肆、出國行程及工作內容	4

伍、煤礦資料	4

一、Adimitra Baratama Nusantara(ABN)煤礦	4

陸、查礦結果及綜合結論與建議：	16

一、Adimitra Baratama Nusantara礦查證結果：	16

二、Adimitra Baratama Nusantara礦綜合結論：	16

| 附圖、附表及附件目錄 |  | 頁 次 |
| --- | --- | --- |

圖1  Adimitra Baratama Nusantara礦區地理位置圖	19

圖2  Adimitra Baratama Nusantara煤礦礦權範圍圖	20

圖3  Adimitra Baratama Nusantara煤層Cross Section圖	21

圖4  Adimitra Baratama Nusantara礦區配置圖	22

圖5  Adimitra Baratama Nusantara地質鑽探分布圖	23

圖6-1 Adimitra Baratama Nusantara煤層及開採示意圖	24

圖6-2 Adimitra Baratama Nusantara礦區開採作業現況(1)	24

圖6-3 Adimitra Baratama Nusantara礦區開採作業現況(2)	25

圖7  Adimitra Baratama Nusantara原煤儲煤場	25

圖8  Adimitra Baratama Nusantara礦產品煤儲煤場	26

圖9  Adimitra Baratama Nusantara礦產品煤進料斗	26

圖10  Adimitra Baratama Nusantara礦輸煤皮帶機(OLC)	27

圖11  Adimitra Baratama Nusantara礦駁船碼頭	27

圖12  Adimitra Baratama Nusantara礦煤質管控圖	28

圖13-1 Adimitra Baratama Nusantara礦煤炭處理流程	29

圖13-2 Adimitra Baratama Nusantara礦煤質管控圖	29

圖14  Adimitra Baratama Nusantara 煤質檢驗實驗室及設備	30

圖15  Adimitra Baratama Nusantara 實驗室待驗煤樣暫存區	31

圖16  Adimitra Baratama Nusantara 海上裝煤設備(Floating Crane)	31

表1   Adimitra Baratama Nusantara礦區各煤層原煤典型品質	7

表2   Adimitra Baratama Nusantara礦區主要開採設備	9

表3   Adimitra Baratama Nusantara礦之燃煤煤質	13

表4   Adimitra Baratama Nusantara煤礦之煤灰灰質	14

表5   Adimitra Baratama Nusantara煤礦特性表	15

表6   2012年Adimitra Baratama Nusantara礦標準煤質	17

表7   2012年Adimitra Baratama Nusantara礦區實地查證綜合結論	18

附件1 - Adimitra Baratama Nusantara礦權文件(正本)	32

附件2 - Adimitra Baratama Nusantara礦權文件(譯本)	33

附件3–本公司燃煤採購定期契約煤質規範Quality D	34

民國101年印尼地區煤礦實地查證報告

# 出國任務

赴印尼地區查證PT. Adimitra Baratama Nusantara公司之Adimitra Baratama Nusantara(ABN)礦之生產作業、產銷實績、採礦權與蘊藏量及申請廠商是否有權出售該煤礦所生產之煤炭等資料，以供本公司定期契約購煤邀請對象之依據。

# 貳、查礦對象

依「2012候選查礦名單」，本次查礦對象為印尼地區PT. Adimitra Baratama Nusantara公司之Adimitra Baratama Nusantara(ABN)礦。

# 參、目前本公司進口煤定期契約合格礦評選條件

- 以生產中之煤礦為限。

- 可符合台電公司燃煤採購定期契約品質規範之煤炭出口實績應符合下列情形之一：

  - 前5年內，累計出口實績至少達台電公司定期契約招標標的契約量。

  - 前5年內，單次契約已完成交貨之出口實績至少達台電公司定期契約招標標的契約量之五分之二。

  - 前5年內，任1年之出口實績達60萬公噸。

- 具煤礦所在國政府核發之採礦權文件。

- 以前一日曆年度煤產量為基礎，煤礦剩餘可採煤量可供開採之年限至少達台電公司定期契約年限。

- 裝貨港可安全靠泊巴拿馬極限型以上煤輪。

- 無其他經台電公司或查礦人員認定不適合成為定期契約合格礦之原因。

# 出國行程及工作內容

此次出國查礦日程自民國101年7月09日至7月13日止，包括往返行程共計5天，茲簡要說明主要工作內容如下：

| 日期 | 停留地 | 工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 7月09日 | Balikpapan | 往程（台北 - Balikpapan） |
| 7月10日 | Samarinda | 赴ABN礦區查證 |
| 7月11日 | Samarinda | 赴Samarinda Anchorage 裝貨碼頭查證 |
| 7月12日 | Jakarta | 拜訪PT. Adimitra Baratama Nusantara 雅加達總公司 |
| 7月13日 | 台北 | 返程（Jakarta – 台北） |

# 伍、煤礦資料

## Adimitra Baratama Nusantara(ABN)煤礦

- 申請公司基本資料：

| 公司名稱 | PT. Adimitra Baratama Nusantara |
| --- | --- |
| 地址 | Bank Mega Building #202 Jl. Tanjung Karang No. 3-4 A, Jakarta 10230, Indonesia |
| 聯絡人 | Mr. Michael Soerijadji / Marketing Director |
| 電話 | +62-213900733 |
| 傳真 | +62-213900311 |
| E-Mail | michael.soerijadji@adimitra-baratama.co.id |

- 煤礦名稱及煤炭種類：

煤礦名稱：Adimitra Baratama Nusantara(ABN)煤礦

煤炭種類：屬本公司燃煤採購定期契約煤質規範Quality D之一般亜煙

煤。

- 煤礦位置及交通：

Adimitra Baratama Nusantara(ABN)煤礦位於印尼東加里曼丹省會Samarinda 南南東方約30公里，離Samarinda車程約1.5個小時。礦區總面積2,990公頃(礦區位置及礦權範圍請參照圖1及圖2)。

- 煤礦所有人：

本礦區係申請公司PT.Adimitra Baratama Nusantara所擁有，該公司之主要股東及股權比例如下：

主     要     股     東     名     稱	股權比例(%)

PT. Toba Bara Sejahtra	51

Mr. Ana Sinanta                                	23

Mr. Heddy Soerijadji                            	21

Ms. Imelda The                               	5

據PT.Adimitra Baratama Nusantara表示，該公司係為印尼PT. Toba Bara Sejahtra公司與另一印尼集團合資(成員如上所示)，PT. Toba Bara Sejahtra公司已於2012年7月6日以Toba Bara Sejahtra Tbk公司名稱於印尼證券交易所上市(代碼:TOBA)，目前PT. Toba Bara Sejahtra公司旗下除ABN礦之外另有Indomining礦(683公頃)及Trisensa Mineral Utama (TMU)礦(3,414公頃)，前述兩礦分別緊連於ABN礦北面及西面。

- 採礦權：

依據印尼政府2009年頒布之新礦業法(Mining Act 2009)，原有之合法採礦權除Coal Contract of Work (CCoW)之外，其它如KP等採礦權必須於新法頒布後一年內向相關政府機關申請更新為新式採礦權IUP、IUPK或IPR。另依新礦業法規定，業者必須取得相關礦權文件才得以進行不同階段之礦業活動且未來採礦權取得方式將以競標為之。

本次PT. Adimitra Baratama Nusantara公司所提供之採礦權係該公司於2009年7月將原有合法之KP依新礦業法規定轉換為新式採礦權IUP，其範圍包含煤礦探勘、開採、運輸、加工及銷售，有效期限為20年並可展延2次。

本礦區之採礦權(IUP) 之探勘、開採、運輸、加工及銷售權係印尼東加里曼丹省Kutai Kartanegara縣政府核發，其內容如下：

| 租約字號 | 效期 | 期限(年) | 面積(公頃) |
| --- | --- | --- | --- |
| 540/1691/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 | 2029/12/1 | 20 | 2,990 |

Adimitra Baratama Nusantara礦權文件請參照附件1及附件2。

- 商業生產年月：

本礦自2007年起進行探勘及基礎設施建設，於2008年9月開始商業生產。

- 地質條件：

Adimitra Baratama Nusantara(ABN)煤礦位於東加里曼丹Sangasanga地區之Kutai 盆地，其組成為沙岩、沙泥岩、泥岩及煤炭。Kutai 盆地含煤地層主要可分為中新世中期Balikpapan層及更新世初期之Kampung Baru層，煤炭種類屬於亞煙煤。

依據礦方提供之探勘初步資料顯示，全區計有47個主要煤層（S1~S47），煤層為東西走向並由北向南下傾(如圖3)，另依渠採礦計畫，礦區可分ABN-East及ABN-West二部份，其中ABN-East煤層傾斜角度約25~50度，ABN-West煤層傾斜角度約70~80度，平均煤層厚度約1~2公尺，採礦區壽命(Life of Mine)平均剝土比為14:1。

- 剩餘蘊藏量：

礦方在2012年度燃煤定期契約合格廠商之申請文件中所提報之蘊藏量資料經查係渠委請PT. Runge Indonesia公司依礦方於2007至2011年間所鑽探2,122個鑽孔資料及澳洲Joint Ore Reserves Committee Code (JORC 準則) 之規定編撰並由準則中所規定之合格人員Michael Trainor及Oki Wijayanto簽証後於2012年5月提交Adimitra Baratama Nusantara(ABN)煤礦之蘊藏量報告予礦方。而依該蘊藏量報告結果，Adimitra Baratama Nusantara(ABN)煤礦之remaining probable tonnage（可能蘊藏量）為47百萬公噸，remaining proved tonnage（證實蘊藏量）為70百萬公噸，並依開採率96%計算後，合計剩餘可採量約為112.32百萬公噸，若依該礦2011年可售煤產量3.65百萬公噸計算，現有採礦區已証實之蘊藏量約可採30年。另礦方表示，依目前營運計畫，符合經濟開採之蘊藏量將於2026年開採完畢。

- 煤礦類型與開採方式

Adimitra Baratama Nusantara煤礦屬露天開採(Open Cut)煤礦，以Truck & Shovel方式開採。礦區分10個區塊(Block 1~Block 10)，3個礦坑(Pit-1 North、Pit-1 South及Pit-7)同時開採(如圖4)，共計有49個煤層(S1~S49)，主要開採約47層，各煤層平均厚度與典型煤質參見表1：

#### 表1 Adimitra Baratama Nusantara礦區各煤層原煤典型品質

經詢礦方，本礦目前係以數個開採區(Multi Pits)、多煤層(Multi Seams)方式開採，煤礦開採作業係採外包(Contractor)方式進行，Pit-1 North、Pit-1South及Pit-7分別交由PT. ARKA Mining、PT. BKPL及PT. Petrosea Tbk三家公司進行礦區採開作業。覆土先以大型挖土機挖除，再以卡車運移至已開採礦區回填，接著再由小型挖土機進行煤炭開採並配合卡車運至原煤儲煤場依不同煤質分堆堆放(如圖6-1、6-2及6-3)。PT. Adimitra Baratama Nusantara公司僅負責碎煤、煤炭運輸及銷售等後續處理。Adimitra Baratama Nusantara礦區主要之開採設備如表2。

#### 表2 Adimitra Baratama Nusantara礦區主要開採設備

- 原煤處理與內陸運輸

Adimitra Baratama Nusantara礦所產煤炭無須經洗選，煤炭於礦區開採後先以卡車運至約2~7公里外之原煤儲煤場(如圖7)依熱值及硫份之高低而分成4堆(ABN58-HS、ABN58-LS、ABN52-HS及ABN52-LS)，再經二階段碎煤機碎煤（碎煤能力1,800公噸/小時，年處理量約9百萬公噸）碎煤至粒度小於50公厘後，以皮帶機送至產品煤儲煤場(如圖8)並分成4堆(ABN58-HS、ABN58-LS、ABN52-HS及ABN52-LS)存放，原煤及產品煤儲煤場分別可儲存28萬公噸之煤炭。產品煤在裝貨前經產品煤進料斗(Production Coal Dump Hopper(如圖9))，再經皮帶機 (如圖10)送至約5公里外之駁船碼頭(ABN Jetty Port(如圖11)裝上駁船(每艘駁船約可裝載8,000公噸)再由駁船則經Mahakam河至外海Samarinda Anchorge船舶停泊點裝上煤輪出口。

- 煤質管控制度：

Adimitra Baratama Nusantara礦之煤質管控係以鑽孔時所取之核心樣本(Coring Sample)作為後續煤層開採及交貨前煤質參考依據，交貨前煤質取樣及管控說明如下：

(1)採礦前：在覆土移除後，針對即將開採之煤層以隨樣方式取樣(Channel Sampling)作煤質分析並與鑽孔時所取之核心樣本比對，確定開採煤層與核心樣本之煤質一致。

(2)碎煤後：露天開採後（Truck & Shovel），不需洗煤，開採之原煤以卡車送至原煤儲煤場並依不同煤質分堆存放，原煤碎煤後以皮帶機輸送至產品煤儲煤場並依不同煤質分堆存放。在第一碎煤機與第二碎煤機中間裝有金屬探測器以確保無金屬污染，另在兩部碎煤機後皆裝有粉塵抑制劑噴撒設備以防止粉塵飛揚及避免煤炭自燃。此外，原煤經碎煤後則以自動取煤機取樣並送ABN 實驗室化驗，確定煤質與核心樣本及煤層樣本一致無誤後，再依不同煤質送至產品煤儲煤場分堆存放。

(3)裝駁船前：產品煤由儲煤場經產品煤進料斗混拌成交貨煤質並以皮帶機輸送至5公里外之駁船裝船碼頭裝貨，在裝煤機前約100公尺裝有自動取煤機取樣，每8,000公噸煤炭約取16份(5~20公斤)煤樣委外驗。

- 過去三年符合台電採購品質規範之出口量

| 日曆年 | 總出口量(百萬公噸) |
| --- | --- |
| 2009 | --- |
| 2010 | --- |
| 2011 | 0.76 |

- 過去三年之煤炭生產實績及未來五年之計畫生產量：

| 日曆年 | 原煤年生產量 (百萬公噸) | 可售煤年生產量 (百萬公噸) |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 1.06 | 1.05 |
| 2010 | 3.05 | 3.06 |
| 2011 | 3.76 | 3.65 |
| 2012 | 5.6 | 5.6 |
| 2013 | 8.0 | 8.0 |
| 2014 | 9.0 | 9.0 |
| 2015 | 9.0 | 9.0 |
| 2016 | 9.0 | 9.0 |

- 現有定期契約客戶與契約資訊：

| 客 戶 名 稱 | 國 別 | 供應量 (百萬公噸) | 契約期間 (起訖年) |
| --- | --- | --- | --- |
| Flame SA | Switzerland | 3.8 | 2009.09-2012.12 |
| Vitol Asia | Singapore | 2.5 | 2010-2012 |

- 裝貨港設施：

由ABN駁船碼頭(ABN Jetty Port)經Mahakam河運至Samarida港之外海裝船點（Samarinda Anchorage），若時值每年1~6月海相較平靜時利用位於駁船碼頭南方30海浬外之Muara Jawa錨地裝上煤輪，7~12月因Muara Jawa 海相較差時則改往北方約65海浬之Muara Berau錨地裝上煤輪，駁船駛至Muara Jawa約需10至11個小時，至Muara Berau則約需23至24個小時。停泊點淨水深約17.5公尺，可停靠海峽型(Capesize)以下煤輪。當駁船抵達外海裝貨點時再由水上裝煤設備(Floating Crane)將煤炭由駁船裝至煤輪上，據礦方表示，該公司租有2組水上裝煤設備可同時裝載2部煤輪，每部水上裝煤設備裝煤率15,000公噸/wwd。

- 獨立之公証公司：

有2家，即PT. Sucofindo，PT. Geoservices。

- 從業人員與勞資關係：

公司員工總數為346人，包括Management為61人，Clerk為36人，礦工為249人，外包人數為1,507人。目前並無工會組織，2011年未有因勞工糾紛而停工，目前勞資關係良好。

- 煤質資料分析：

本礦煤質如表3所示，煤灰灰質如表4所示。經由如表5研判可歸納如下：

- 煤質符合本公司燃煤採購定期契約煤質規範Quality D。

- 燃料比0.975很低，煤粒較易點火燃燒，對抑制氮氧化物及未燃碳

有正面影響。

- C／H比為15；介於13~18間，燃燒性佳。

- 煤灰積垢特性分析Na2O含量為0.1，其積垢傾向〝低〞。

- 煤灰結渣特性分析

Foulig Factor=B/A × Na2O=0.246×0.1=0.0246

Slagging Factor=B/A × S=0.246×0.51=0.125

由鹼酸比為0.246及積垢因子與結渣因子判斷，煤灰結渣傾向〝低〞。

- 磨蝕指數

=(51.5+0.3×14+1.35×26)×7.06/100=6.41

磨蝕指數為可接受範圍

- 研磨性45符合公司粉煤機要求。

- N=1.7%，FR(燃料比)=39/40=0.975

NOx排放量預估=100×(N－0.8)+A×(FR－2)＋250

=100×(1.7-0.8)＋80×(0.975－2)+250

=90－82+250

=258

NOx排放量預估會偏高，須借助配煤及SCR，使排放符合環保要求。

- 工業分析之硫份=0.8%  其SOx排放量預估約為560ppm，需依靠

FGD設備之正常運轉及配煤來改善。

- 就粉塵而言Fe2O3=14%偏高，灰色會偏黑，需搭高灰澳洲煤以改

善灰色。SiO2＋Al2O3=77.5%＜90%，Fe2O3＞7%，S=0.8%有助於EP效率之提升，但Na2O=0.1%，K2O=1.4%皆不利EP之集塵效率。

#### 表3 Adimitra Baratama Nusantara礦之燃煤煤質

| 礦商名稱 PT. Adimitra Baratama Nusantara | 產地國名 : 印尼-東加里曼丹 |
| --- | --- |
|  | 查礦日期:101.07.09 |
| Item | Typical Value | Range |
| 1.Gross Calorific Value | 5,200 | 廠商 未提供 |
| (Kcal/Kg) | A.R. |  |  |
| 2.Total Moisture (%) | A.R. | 25.0 | 同上 |
| 3.Ash Content (%) | A.D. | 6.0 | 同上 |
| 4.Sulphur Content (%) | A.D. | 0.8 | 同上 |
| 5.Volatile Matter (%) | A.D. | 40.0 | 同上 |
| 6.Fixed Carbon (%) | A.D. | 39.0 | 同上 |
| 7.Grindability(H.G.I) | 45 | 同上 |
| 8.Ash Fusion Temperature | 1,300 | 同上 |
| (0C Under reducing condition,H=W) |  |  |
| 9.Size(%) | >50mm | 0 | 同上 |
|  | <2mm | 15 | 同上 |
| 10.Na2O in Ash (%) |  | 0.1 | 同上 |
| 備註:1.本煤質資料由礦商提供。 |  |  |
| 2.煤質符合目前本公司燃煤採購定期契約煤質規範 Quality D。 |  |
| 3.Ultimate Analysis (Dry Ash Free) |  |  |
| (1)Carbon(%) | 75% |  |
| (2)Hydrogen(%) | 5% |  |
| (3)Nitrogen(%) | 1.7% |  |
| (4)Oxygen(%) | 18.3% |  |
| (5)Sulphur(%) | 0.51% |  |

#### 表4 Adimitra Baratama Nusantara煤礦之煤灰灰質

| 礦商名稱 PT. Adimitra Baratama Nusantara | 產地國名:印尼-東加里曼丹 |
| --- | --- |
|  | 查礦日期:101.07.09 |
| Item | Typical Value (%) | Range (%) |
| SiO2 | 51.5 | 廠商 未提供 |
| Al2O3 | 26.0 | 同上 |
| TiO2 | 0.7 | 同上 |
| Fe2O3 | 14 | 同上 |
| CaO | 2.5 | 同上 |
| MgO | 1.3 | 同上 |
| Na2O | 0.1 | 同上 |
| K2O | 1.4 | 同上 |
| P2O5 | 1.1 | 同上 |
| SO3 | 1.1 | 同上 |
| Mn3O4 | 0.3 | 同上 |
| Other (BaO) | nil | 同上 |
| 備註:1.此煤灰灰質係由礦商提供。 |  |  |
| 2.此煤灰屬煙煤式灰(Bituminous type ash)。 |  |

#### 表5 Adimitra Baratama Nusantara煤礦特性表

|  | 礦 商 名 稱 ﹕PT. Adimitra Baratama Nusantara |
| --- | --- |
|  | 評 估 項 目 | 預估值 | 研 判 結 果 |
| 燃 | 1.H.H.V. (Kcal/Kg, A.R.) | 5,200 | 合格 |
| 燒 | 2.Fixed Carbon , % , A.D. | 39 | 合格 |
| 特 | 3.Volatile Matter , % , A.D. | 40 | 合格 |
| 性 | 4.Fuel Ratio | 0.975 | 燃料比低較易燃燒 |
|  | 5.C / H (13-18佳) | 15 | 佳 |
|  | 6.U.B.C, % (預測值) | 1.58 | 低.佳 |
| 積 | 1.Na2O , % | 0.1 | <2.0積垢傾向低 |
| 垢 | 2.Cl in Coal , % | — | 礦商未提供 |
| 特 | 3.Fouling Factor | 0.0246 | 積垢傾向低 |
| 性 | 4.CaO , % | N/A | 適用於褐煤式灰 |
| 結 | 1.B / A | 0.246 | 結渣傾向低 |
| 渣 | 2.Fe2O3 / CaO | N/A | 適用於褐煤式灰 |
| 特 | 3.Slagging Factor | 0.125 | 結渣傾向低 |
| 性 | 4.Rs (℉) | N/A | 適用於褐煤式灰 |
|  | 5.SiO2 / Al2O3 | 1.98 | 對灰熔點無影響 |
| 磨蝕性 | 1.磨蝕指數 | 6.41 | ＜10. 磨蝕傾向低 |
|  | 2.Ash , % | 6 | 合格 |
| 研磨性 | H.G.I. | 45 | 合格 |
| Nox | 1.Nitrogen , % | 1.7 | 正常 |
| 排放 | 2.Fuel Ratio | 0.975 | 低.容易燃燒 |
| 特性 | 3.NOx Emission Level(預測值,ppm) | 258 | NOx >100，備註1 |
| SOx排放 | 1.Sulphur , % | 0.8 | 合格 |
| 特性 | 2.SOx Emission Level(預測值,ppm) | 560 | SOx >100，備註2 |
| 粉 | 1.K2O , % | 1.4 | >1.無助於提升EP性能 |
| 塵 | 2.Sulphur , % | 0.8 | 合格 |
| 排 | 3.Na2O , % | 0.1 | 不影響EP性能 |
| 放 | 4.SiO2+Al2O3 , % | 77.5 | <90.不影響EP性能 |
| 特 | 5.CaO+MgO , % | 3.8 | <20.不影響EP效率 |
| 性 | 6.Fe2O3 , % | 14 | >7.可提升EP性能 |
| 備 | 1.NOx排放濃度超過環保排放要求，需利用脫硝設備以滿足環保排放標準。 |
|  | 2.SOx排放濃度超過環保排放要求，需利用裝置排煙脫硫設備(FGD)或 |
| 註 | 混拌低硫煤以滿足環保排放標準。 |

# 陸、查礦結果及綜合結論與建議：

## Adimitra Baratama Nusantara礦查證結果：

- 公司名稱： PT. Adimitra Baratama Nusantara (礦主)

- 礦權：540/1691/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 (面積約2,990公頃)

- 商業生產日期：2008年9月

- 剩餘蘊藏量：112.32百萬公噸（已探勘）

- 開採方式：O/C，Truck & Shovel ，剝土比14：1

- 碎煤能力：1,800公噸/小時

- 洗煤：無

- 儲煤場：原煤28萬公噸，產品煤28萬公噸

- 原煤年產量：2011/3.76百萬公噸

- 年出口量：2011/3.65百萬公噸

- 內陸運輸：卡車運至2~7公里外之儲煤場，皮帶機送至5公里外駁船

碼頭，駁船運至30/60海浬外之煤輪

- 出口港：Samarinda Anchorage (Muara Jawa或Muara Berau)

- 符合煤質：本公司燃煤採購定期契約煤質規範Quality D

## Adimitra Baratama Nusantara礦綜合結論：

本次Adimitra Baratama Nusantara礦標準煤質與本公司燃煤採購定期契約煤質規範Quality D比較一覽表如表6，Adimitra Baratama Nusantara礦之綜合結論與建議如表7。

#### 表6 2012年Adimitra Baratama Nusantara礦標準煤質

#### 與本公司燃煤採購定期契約煤質規範Quality D比較一覽表

| 煤 礦 名 稱 | TPC | 印尼 |
| --- | --- | --- |
|  | QUALITY D | Adimitra Baratama Nusantara |
| 熱值 (Kcal/Kg，G.A.R.) | 5,000 Min. | 5,200 |
| 總水份(%，A.R.) | 28 Max. | 25.0 |
| 固 定 碳(%，A.D.) | 60 Max. | 39 |
| 揮 發 物( %，A.D.) | 28 Min. | 40 |
| 灰 份( %，A.D.) | 15 Max. | 6 |
| 硫 份( %，A.D.) | 1.1 Max. | 0.8 |
| 灰軟化點 (℃，H=W) | 1,150 Min. | 1,300 |
| 研磨率(HGI) | 42 Min. | 45 |
| 粒 度(mm) >50mm <2mm | 5% Max. 35% Max. | 0% 15% |
| Na2O(%，註1) | 2.0 Max. | 0.1 |
| 符合本公司規範 |  | 符合規範D |
| 註1：若CaO+MgO>Fe2O3且CaO+MgO+Fe2O3>20%，則Na2O為5% Max。 |

#### 表7  2012年Adimitra Baratama Nusantara礦區實地查證綜合結論

| 申請公司 | PT. Adimitra Baratama Nusantara |  |
| --- | --- | --- |
| 礦名 | Adimitra Baratama Nusantara礦 |  |
| 符合之煤質規範 | D |  |
| 供應煤礦評選條件 | 查證結果 | 符合 |
| 1.具煤礦所在國政府核發之採礦權文件 | 有 | ( |
| 2.生產中煤礦 | 生產中 2011年原煤年產量3.76百萬公噸 | ( |
| 3.符合本公司採購煤質規範之出實績，前5年內，任1年達60萬公噸以上 | 2012年符合規範之出口量 超過60萬公噸 | ( |
| 4.以查礦前一年之年可售煤產量為基礎，已確定之剩餘可採煤量可供開採之年限 | 30年(已探蘊藏量112.32百萬公噸) | ( |
| 5.裝貨港可安全靠泊巴拿馬極限型以上煤輪 | Samarinda Anchorage (Muara Jawa/Muara Berau) | ( |
| 6.其他經本公司或查礦人員認定不適合成為定期契約合格礦之原因 | 無 | ( |
| 查礦小組其他查證意見 | 無 |  |
| 查礦小組建議 | 合格 |  |

### 圖1 Adimitra Baratama Nusantara礦區地理位置圖

### 圖2 Adimitra Baratama Nusantara煤礦礦權範圍圖

### 圖3 Adimitra Baratama Nusantara煤層Cross Section圖

### 圖4 Adimitra Baratama Nusantara礦區配置圖

### 圖5 Adimitra Baratama Nusantara地質鑽探分布圖

### 圖6-1 Adimitra Baratama Nusantara煤層及開採示意圖

### 圖6-2 Adimitra Baratama Nusantara礦區開採作業現況(1)

圖6-3 Adimitra Baratama Nusantara礦區開採作業現況(2)

### 圖7 Adimitra Baratama Nusantara原煤儲煤場

### 圖8 Adimitra Baratama Nusantara礦產品煤儲煤場

### 圖9 Adimitra Baratama Nusantara礦產品煤進料斗

### 圖10 Adimitra Baratama Nusantara礦輸煤皮帶機(OLC)

### 圖11 Adimitra Baratama Nusantara礦駁船碼頭

### 圖12 Adimitra Baratama Nusantara礦煤質管控圖

### 圖13-1 Adimitra Baratama Nusantara礦煤炭處理流程

### 圖13-2 Adimitra Baratama Nusantara礦煤質管控圖

### 圖14 Adimitra Baratama Nusantara 煤質檢驗實驗室及設備

### 圖15 Adimitra Baratama Nusantara 實驗室待驗煤樣暫存區

### 圖16 Adimitra Baratama Nusantara 海上裝煤設備(Floating Crane)

附件1 - Adimitra Baratama Nusantara礦權文件(正本)

附件2 - Adimitra Baratama Nusantara礦權文件(譯本)

### 附件3 –本公司燃煤採購定期契約煤質規範Quality D

### Attachment D

Quality Specifications for Taipower’s Term Tender of General Subbituminous Coal – Quality D

April, 2008

| Item | Minimum / Maximum |
| --- | --- |
| 1. Gross Calorific Value | 5,000 | Min. |
| (kcal/kg) | A.R. | (Remark 1) |
| 2. Total Moisture | (%) | A.R. | 28 | Max. |
| 3. Ash Content | (%) | A.D. | 15 | Max. |
| 4. Sulphur Content | (%) | A.D. | 1.1 | Max. |
| 5. Volatile Matter | (%) | A.D. | 28 | Min. |
| 6. Fixed Carbon | (%) | A.D. | 60 | Max. |
| 7. Grindability | (H.G.I.) | 42 | Min. |
| 8. Ash Fusion Temperature | 1,150 | Min. |
| (reducing, H=W) | (℃) |  |  |
| 9. Size (mm) | >50mm | 5 % | Max. |
|  | <2mm | 35 % | Max. |
| 10. Na2O in Ash | (%) | 2 | Max. |
|  |  | (Remark 2) |

Remarks:

1. Gross Heating Value greater than 6,900 kcal/kg will be treated as 6,900 kcal/kg.

2. If (a).CaO + MgO > Fe2O3, and (b).CaO + MgO + Fe2O3 > 20%, then Na2O in Ash can be raised to 5.0% max.

3. A.R. means As Received Basis; A.D. means Air Dried Basis.